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55
Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:
1. Код и наименование: УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.
Индикаторы:	УК-1.1. Выполняет поиск необходимой информации, её критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников.
УК-1.2. Использует системный подход для решения поставленных 
задач.
2. Код и наименование: ОПК-3: Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
Индикаторы:	ОПК 3.1. Принимает решения в профессиональной деятельности, 
используя теоретическую и нормативно-правовую базу строительной отрасли.
ОПК 3.2. Осуществляет выбор строительных материалов и оценивает качество строительной продукции на основе экспериментальных исследований их свойств.
ОПК 3.3. Описывает основные сведения о строительной продукции и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии.  

	Раздел
(№, 
наименование)
	Тема
	Код 
индикатора
	Форма 
оценки
	ФОС



	3
	4
	2
	5
	6

	1. Классификация строительных материалов и их основные свойства
	1.1. Строительные материалы как техническая база строительства. Классификация строительных материалов и изделий
1.2. Классификация свойств: физические, механические, химические, технологические, эксплуатационные.
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – экзамен


Текущий контроль в интерактивной форме – разбор конкретных ситуаций

Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий 

Примеры для разбора
Собеседование




Комплект
тестовых заданий

	2. Строительные материалы на основе неорганических 
вяжущих 
веществ
	2.1. Классификация. Основы получения, свойства, применение. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества


2.2. Искусственные каменные материалы. Бетоны, классификация, свойства, применение. Тяжелый бетон. Основы проектирования и подбора составов. Особые виды бетона. Строительные растворы. Сухие смеси.
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – 
экзамен






Текущий 
контроль в 
интерактивной форме – лекция-визуализация, лекция-беседа, разбор конкретных ситуаций

Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий





Темы беседы, 
перечень слайдов и вопросы для контроля, примеры для 
разбора
Собеседование


Комплект 
тестовых 
заданий

	3. Строительные материалы, 
получаемые термической обработкой сырья
	3.1. Керамические 
материалы
3.2. Стекло и другие материалы на основе минеральных
 расплавов
3.3. Металлические материалы. Основы получения, свойства и применение
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – 
экзамен


Текущий 
контроль в 
интерактивной форме – лекция-визуализация

Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий

Перечень слайдов и вопросы для контроля
Собеседование


Комплект 
тестовых 
заданий

	4. Строительные материалы из органического сырья
	4.1. Лесные материалы. Строительные материалы на основе древесины. Строение, свойства, применение
4.2. Битумные и дегтевые вяжущие вещества и бетоны (растворы) на их основе
4.3. Полимерные материалы. Сырье для полимерных материалов, основы технологии, свойства полимеров и пластмасс, их применение
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – 
экзамен


Текущий 
контроль

Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий

Собеседование


Комплект 
тестовых 
заданий

	5. Строительные материалы специального функционального 
назначения
	5.1. Теплоизоляционные материалы. Виды, строение, свойства и применение
5.2. Акустические материалы. Отделочные материалы. Разновидности, свойства, применение
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – 
экзамен


Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий

Комплект 
тестовых 
заданий

	6. Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений
	6.1. Железобетонные и каменные материалы.
6.2. Металлические конструкции. Деревянные конструкции. Антикоррозионная защита конструкций. Ремонт и реставрация конструкций.
	УК-1.1. 
УК-1.2.
ОПК 3.1.
ОПК 3.2.
ОПК 3.3.
	Промежуточная аттестация – 
экзамен


Диагностическое дисциплинарное тестирование
	Экзаменационные тесты: 
8 вариантов по 25 заданий

Комплект 
тестовых 
заданий




Перечень и краткая характеристика оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы

	№ п/п
	Наименование 
оценочного 
средства
	Краткая характеристика оценочного 
средства
	Представление 
оценочного 
средства

	1.
	Разбор 
конкретных
ситуаций
	Форма активного вовлечения студентов в учебный процесс, путем привлечения внимания к наиболее важным вопросам темы на конкретных примерах.
	Примеры для разбора

	2.
	Лабораторная 
работа
	Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами лабораторной работы с применением технических средств
	Макет отчета по 
лабораторной 
(-ым) работе (-ам)

	3.
	Собеседование
	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
	Вопросы для защиты лабораторных работ 

	4.
	Тест
	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.
	База тестовых 
заданий

	5.
	Задания для 
диагностического дисциплинарного тестирования
	Задания для проверки уровня освоения компетенций обучающегося
	Комплект тестовых заданий




Комплект оценочных средств для текущего контроля
по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы

Текущий контроль в интерактивной форме

Раздел 1. Классификация строительных материалов и их основные свойства
Лабораторная работа с разбором конкретных ситуаций: Основные физико-механические свойства строительных материалов
Пример для разбора: Расчет истинной, средней, насыпной плотности и пористости разных видов строительных материалов.

Раздел 2. Строительные материалы на основе неорганических вяжущих веществ
Лекция-визуализация: Классификация. Основы получения, свойства, применение. Воздушные вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества 
Название слайдов: 
1. 
2. Классификация вяжущих веществ
3. Типы вяжущих веществ по составу
4. Условия твердения вяжущих 
веществ
5. Отношение к воздействию воды
6. Гипсовые вяжущие вещества
7. Технология производства гипса
8. Виды гипсовых вяжущих
9. Химический состав гипса
10. Механизм твердения гипса
11. Показатели качества гипса
12. Определение тонкости помола
13. Определение консистенции 
гипсового теста
14. Определение сроков схватывания
15. Испытание прочности гипса
16. Требования к качеству строительного гипса
17. Старение гипсовых вяжущих 
веществ
18. Применение гипсовых вяжущих веществ
19. Воздушная строительная известь
20. Получение воздушной извести
21. Процессы гашения извести
22. Твердение воздушной извести
23. Качество и свойства воздушной 
извести
24. Классификация воздушной извести
25. Свойства воздушной извести
26. Магнезиальные вяжущие вещества
27. Гидравлическая известь
28. Романцемент

Вопросы для контроля: 
1. По какому основному признаку неорганические вяжущие вещества подразделяют на воздушные и гидравлические? Приведите по одному примеру для каждой группы.
2. Что является сырьём для производства строительного гипса? Запишите химическую формулу природного дигидрата сульфата кальция.
3. Почему при производстве гипсового вяжущего используют термическую обработку при 150-180 °C, а не при более высоких температурах?
4. В чём различие между α-полугидратом и β-полугидратом сульфата кальция по условиям получения и свойствам?
5. Опишите механизм твердения гипсового вяжущего с позиции теории растворения и кристаллизации. Почему гипс при твердении расширяется?
6. Перечислите три основных показателя качества строительного гипса согласно ГОСТ.
7. Что такое нормальная густота гипсового теста (водопотребность) и как она влияет на прочность затвердевшего гипса?
8. Назовите типичные сроки схватывания строительного гипса (начало и конец). Какими добавками можно замедлить схватывание?
9. Что такое старение гипсовых вяжущих? Почему свежеобожжённый гипс обладает нестабильными сроками схватывания?
10. Напишите уравнение реакции обжига известняка при получении воздушной извести. Назовите активный компонент негашёной извести.
11. Какие продукты получают при гашении извести в зависимости от количества воды (назовите три формы)?
12. Какие два параллельных процесса обеспечивают твердение воздушной извести? В чём роль диоксида углерода?
13. Почему гидравлическая известь, в отличие от воздушной, способна твердеть и во влажных условиях? Укажите причину с точки зрения состава.
14. Какие вяжущие относят к магнезиальным? Каким затворителем их необходимо активировать и почему вода непригодна?
15. Дайте определение романцемента. Какое историческое значение этот материал имеет для развития гидравлических вяжущих?

Лекция-беседа: Искусственные каменные материалы. Бетоны, классификация, свойства, применение. Тяжелый бетон. Основы проектирования и подбора составов. Особые виды бетона. Строительные растворы. Сухие смеси.
Темы беседы: 
1. Роль искусственных каменных материалов в современном строительстве: преимущества и вызовы.
2. Различия между тяжелым, легким и особо легким бетоном: состав, свойства и области применения.
3. Влияние водоцементного отношения на прочность и долговечность бетона.
4. Особенности структуры и применения тяжелого бетона в строительстве массивных конструкций.
5. Методы подбора оптимального состава бетонной смеси для обеспечения требуемой прочности.
6. Отличия строительных растворов от бетонов и их роль в обеспечении прочности кладки.
7. Преимущества использования сухих строительных смесей в современном строительстве.
8. Технология ухода за бетонными конструкциями для повышения их долговечности.

Лабораторная работа с разбором конкретных ситуаций: Проектирование состава обычного (тяжелого) бетона
Пример для разбора: Расчет состава бетонной смеси с использованием в качестве исходных данных результатов определения свойств сырьевых компонентов (активность цемента, качественные показатели заполнителей), полученных в ходе предыдущих лабораторных работ.

Раздел 3. Строительные материалы, получаемые термической обработкой сырья
Лекция-визуализация: Керамические материалы 
Название слайдов: 
1. 
2. Исторические сведения
3. Особенности керамики
4. Термины технологии керамики
5. Сырьевые компоненты для производства керамических материалов. Основные свойства глинистого сырья
6. Основные технологические 
переделы в производстве 
керамических материалов
7. Подготовка глин
8. Подготовка сырьевой массы
9. Формование изделий
10. Сушка изделий
11. Обжиг керамических изделий
12. Печи для обжига
13. Химические и физико-химические процессы при обжиге
14. Декорирование керамических 
изделий
15. Сортировка и хранение керамических изделий
16. Классификация керамических 
изделий по назначению
17. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия»
18. Виды изделий
19. Примеры условных обозначений керамического кирпича и камней
20. Клинкерный кирпич
21. Керамогранит
22. Черепица керамическая
23. Санитарно-технические изделия
24. Канализационные и дренажные 
керамические трубы
25. Пористые керамические 
заполнители
26. Огнеупорная керамика
27. Керамические заводы в Иркутской области


Вопросы для контроля: 
1. Дайте определение термину «керамика». Перечислите три основных признака, которые отличают керамические изделия от других искусственных каменных материалов (например, от бетона).
2. Перечислите основные виды сырья для производства керамических материалов. Какие функции выполняют отощающие добавки (например, кварцевый песок, шамот) в керамической массе?
3. Какими основными свойствами обладает глинистое сырьё? Как эти свойства влияют на технологию формования?
4. Назовите пять основных технологических переделов в производстве керамических материалов в порядке их выполнения (от добычи сырья до отгрузки готовой продукции).
5. Чем принципиально различаются пластический и полусухой способы формования керамического кирпича по влажности сырья, используемому оборудованию и свойствам готовой продукции?
6. Какие физико-химические процессы происходят с глиной при её обжиге (например, дегидратация каолинита, образование муллита, спекание)? Как температура обжига влияет на структуру керамического черепка?
7. Каково назначение сушки керамических изделий перед обжигом? Почему сушка является критически важным этапом, и какие дефекты возникают при её нарушении?
8. По каким основным признакам классифицируют керамические изделия (по структуре черепка, по назначению, по виду керамики)? Приведите примеры для каждого класса.
9. Что такое пористая и плотная керамика? Каковы значения водопоглощения для каждого типа и как это связано с их морозостойкостью и областью применения?
10. На какие группы и виды подразделяет керамические кирпич и камень ГОСТ 530-2012 (по назначению, по наличию пустот, по прочности)? 
11. Перечислите не менее трёх видов специальных керамических изделий (клинкерный кирпич, керамогранит, черепица, санитарно-технические изделия, канализационные трубы, пористые заполнители, огнеупорная керамика). Укажите их назначение.
12. Каковы основные требования к качеству керамического кирпича по ГОСТ 530-2012 (прочность, морозостойкость, водопоглощение, геометрическая точность, внешний вид)?
13. В чём заключаются преимущества и недостатки керамических материалов по сравнению с другими стеновыми материалами (газобетоном, силикатным кирпичом)?
14. Какие существуют способы декорирования керамических изделий (ангобирование, глазурование, двухслойное формование)? Как эти способы влияют на эксплуатационные свойства облицовочной керамики?



Макет отчета по лабораторной работе


Лабораторная работа №
Название работы
Цель работы

Материалы и оборудование

Теоретическая часть

Ход работы
Вывод и заключение

Критерии оценки лабораторных работ
	Оценка
	Критерии

	зачтено
	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему знания и практические навыки по тематике лабораторных работ в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, в целом справляющемуся с выполнением задач лабораторных работ.  

	незачтено
	Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы в знаниях по тематике лабораторных работ, допустившему принципиальные ошибки в ходе их выполнения. 



Составитель:
А.М. Даминова, доцент кафедры СКиТС, к.т.н. __________________
15 апреля 2026 г.

Вопросы собеседования
(для защиты лабораторных работ)

Лабораторная работа №1
Тема: Основные физико-механические свойства строительных материалов
1.	По каким признакам можно классифицировать строительные материалы?
2.	Какие бывают строительные материалы по происхождению? Приведите примеры.
3.	Что называется свойством строительного материала?
4.	Как оцениваются свойства строительных материалов?  
5.	Воспроизведите классификацию свойств строительных материалов по группам и подгруппам.
6.	Что называется истинной, средней и насыпной плотностью материала и в каких единицах измерения они определяются?
7.	Укажите формулы для выражения средней, истинной и насыпной плотностей.
8.	Чем отличается средняя плотность материала от истинной плотности?
9.	Как определяется истинная плотность материала?
10.	Как определяется средняя плотность материала?
11.	Опишите методику определения насыпной плотности материала.
12.	Что называется пористостью материала?
13.	Зная среднюю плотность и истинную плотность материала, как определить степень плотности и пористости?
14.	Какие свойства материала зависят от пористости?
15.	Что называется относительной плотностью материала?
16.	Что такое влажность и водопоглощение строительных материалов?
17.	Опишите методику определения водопоглощения.
18.	Укажите формулы для определения абсолютной влажности, водопоглощения по массе, водопоглощения по объему и коэффициента насыщения пор водой.
19.	Какие поры строительных материалов быстрее насыщаются водой?
20.	Каким соотношением связаны между собой водопоглощение по массе и объему для одного и того же материла?
21.	Какие свойства строительного материала зависят от величины его водопоглощения?
22.	Что такое водостойкость и как она определяется?
23.	Что такое коэффициент размягчения строительных материалов?
24.	Что такое гигроскопичность строительных материалов?
25.	Что называется морозостойкостью, от чего она зависит и как она определяется?
26.	От чего разрушаются строительные материалы при замораживании?
27.	Дайте определения теплопроводности, теплоемкости, огнеупорности и огнестойкости.
28.	Что такое теплопроводность строительных материалов, в каких единицах измеряется и от чего зависит?
29.	Какое влияние на теплопроводность оказывают изменение влажности, пористости, характера пор, их размеры и форма?
30.	Что характеризуют механические свойства материалов?
31.	Что такое прочность материала?
32.	Чем характеризуется прочность материала?
33.	Что такое предел прочности материала?
34.	Опишите методику определения предела прочности при сжатии строительных материалов?
35.	Как производится определение сопротивления удару?
36.	С помощью какого показателя можно сравнить технико-экономическую эффективность строительных материалов?
37.	Что называют химической стойкостью материалов и каково влияние состава и строения материала на степень стойкости?
38.	Что характеризуют химические свойства материалов?
39.	Что характеризуют технологические свойства материалов?
40.	Существует ли взаимосвязь между свойствами и как она проявляется?
Лабораторная работа №2
Тема: Определение свойств строительного гипса 
6. Что называют гипсовым вяжущим веществом и какое сырье применяется при его изготовлении?
6. Какие реакции протекают при термической обработке сырьевых компонентов?
6. Какие реакции протекают при твердении гипсовых вяжущих?
6. По каким основным показателям оценивают качество строительного гипса?
6. Что такое нормальная густота гипсового теста, с какой целью и как она определяется?
1. Как определяются сроки схватывания гипсового теста?
1. Как определяют тонкость помола гипсового теста?
1. Как изготавливают образцы для определения предела прочности гипсового вяжущего при сжатии и растяжении при изгибе?
1. Каким образом производят испытания образцов и как рассчитывают для гипсового вяжущего пределы прочности на сжатие и растяжение при изгибе?
1. Как маркируются гипсовые вяжущие с учетом комплексной оценки свойств?
1. Перечислите области применения гипсовых вяжущих для строительных целей.

Лабораторная работа №3
Тема: Определение строительно-технических свойств портландцемента
12. Что называют портландцементом и какие компоненты входят в его состав? Какое природное сырье применяется при его изготовлении?
12. По каким основным показателям оценивают качество портландцемента?
12. С какой целью и как определяется нормальная густота цементного теста?
12. Как определяются сроки схватывания цементного теста?
12. По каким критериям устанавливают равномерность изменения объема цемента при твердении?
12. Что называется активностью цемента?
12. Как изготавливают образцы для определения активности цемента при изгибе и сжатии?
12. Каким образом производят испытания образцов и как рассчитывают пределы прочности при изгибе и сжатии?
12. По каким экспериментальным данным устанавливают марку (класс) цемента?

Лабораторная работа №4
Тема: Качественная оценка заполнителей для тяжелого бетона
1. Что представляет собой песок?
1. Чем отличаются речные и морские пески от овражных?
1. Как определить истинную плотность песка, щебня (гравия)?
1. Как определить насыпную плотность песка, щебня (гравия)?
1. Как определить пустотность?
1. Какие частицы называют пылевидными?
1. Почему следует ограничивать содержание пылевидных частиц в песке, щебне (гравии)?
1. Как оценить содержание органических примесей?
1. Почему следует ограничивать содержание органики в песке?
1. На каких ситах определяют зерновой состав песка?
1. Как готовят навеску для определения зернового состава песка?
1. Что такое частный остаток и как его вычисляют?
1. Как рассчитать полный остаток?
1. Для какого сита частный остаток равен полному?
1. Классификация песков по зерновому составу?
1. Принцип построения графика зернового состава песка?
1. Как определить влажность заполнителей?
1. Методика определения зернового состава щебня (гравия).
1. Какие сита входят в стандартный набор для определения зернового состава крупного заполнителя?
1. Как устанавливают наибольший и наименьший диаметр щебня?
1. Принцип построения графика зернового состава щебня (гравия).
1. Методика определения содержания пластинчатых и игловатых зерен.
1. Методика определения дробимости крупного заполнителя.
1. Марки крупного заполнителя по дробимости?
1. Роль заполнителей в бетоне.

Лабораторная работа №5
Тема: Проектирование состава обычного (тяжелого) бетона
1. Что такое бетон?
1. Назовите основные виды бетонов?
1. Что такое марка и класс бетона?
1. Назовите основные компоненты бетона.
1. Какова цель подбора состава бетона?
1. На каких законах и зависимостях основан подбор состава тяжёлого бетона?
1. Что необходимо знать, чтобы осуществить подбор состава тяжёлого бетона?
1. Как зависит подвижность бетонной смеси от количества воды?
1. Сформулируйте закон водоцементного отношения.
1. Как влияет вид и крупность заполнителя на расход воды для приготовления бетона?
1. В каких случаях корректируют начальное водосодержание бетонных смесей?
1. Какие действия следует предпринять, если при подборе состава расход цемента окажется меньше допустимого?
1. Сформулируйте закон «суммы абсолютных объёмов»
1. Почему необходимо знать пустотность крупного заполнителя?
1. Что такое коэффициент раздвижки зёрен?
1. В чем заключается экспериментальная проверка расчета состава бетона?

Лабораторная работа №6
Тема: Испытание бетонной смеси и бетона на плотных заполнителях 
1. Чем бетонная смесь отличается от бетона?
1. Какими показателями характеризуют удобоукладываемость бетонной смеси?
1. На какие группы и марки разделяют бетонные смеси по удобоукладываемости?
1. Как определяют подвижность бетонной смеси?
1. Для каких бетонных смесей и как определяют жесткость?
1. В каких единицах выражают показатели удобоукладываемости бетонной смеси?
1. Какими показателями характеризуют качество тяжёлого бетона.
1. Что такое класс и марка бетона по прочности на сжатие.
1. Как изготавливают и испытывают образцы для определения прочности бетона при сжатии?
1. Как рассчитывают прочность отдельных образцов и среднюю прочность бетона на сжатие.

Лабораторная работа №7
Тема: Определение свойств керамического кирпича и камня
1. По каким критериям проводится классификация керамических материалов?
1. Какими показателями качества характеризуется кирпич и камни?
1. Как оценивается внешний вид кирпича, его размеры, правильность формы?
1. Как определяется средняя плотность, водопоглощение и морозостойкость керамических изделий?
1. Как определяется марка кирпича?
1. Как определяется марка камня?
1. Какие показатели указываются в условном обозначении керамических изделий?
1. Почему стеновые керамические изделия изготавливаются с большим количеством пор и пустот?


Лабораторная работа №8
Тема: Определение физико-механических свойств древесины.
1. Что такое макро- и микроструктура древесины?
1. Как влияет строение древесины на прочность материалов и изделий?
1. Что такое анизотропность древесины?
1. Как зависят свойства древесины от влажности?
1. Что такое равновесная влажность древесины и как ее определить?
1. Перечислите основные физические свойства древесины.
1. Назовите механические свойства древесины.
1. Какие виды древесины вы знаете?
1. Как влияют пороки древесины на ее сортность?
1. Что такое стандартная влажность древесины?

Лабораторная работа №9
Тема: Определение физико-механических свойств битумов
1. Какое влияние на свойства битумов оказывают смолы, масла, парафины?
1. Какие свойства битума используют при получении на его основе кровельных и гидроизоляционных материалов?
1. Назовите способы повышения твердости и термостойкости битумов.
1. Как определяется твердость битума, от чего зависит этот показатель?
1. По каким показателям определяют марки битума: строительного, дорожного?
1. Что обозначают буквы и цифры в марке материала БН90/10, БНК 45/180, БНД 200/300?
1. Почему определение глубины проникания иглы и растяжимости битума необходимо проводить при температурах 25 и 0°С?
1. Какое влияние оказывает температура размягчения на глубину проникания иглы и растяжимость битума?


Критерии оценки собеседования
	Оценка
	Критерии 

	зачтено
	Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему знания и практические навыки по тематике лабораторных работ в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, в целом справляющемуся с выполнением задач лабораторных работ. 

	незачтено
	Оценка «незачтено» выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные пробелы в знаниях  по тематике лабораторных работ, допустившему принципиальные ошибки в ходе их выполнения. 



Составитель:
А.М. Даминова, доцент кафедры СКиТС, к.т.н. __________________
15 апреля 2026 г.

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации

Фонд тестовых заданий

по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы


Тематическая структура теста

	№ раздела
	Наименование  раздела
	№ заданий
	Тема задания

	1.
	Классификация строительных материалов и их основные свойства
	1,1; 1,5; 1,6; 1,8; 1,12; 1,18; 1,20; 1,22; 1,25
	Механические свойства строительных материалов и метод их определения. 

	
	
	1,2; 1,3; 1,4; 1,7; 1,9; 1,10; 1,11; 1,13; 1,14; 1,15; 1,16; 1,17; 1,19; 1,21; 1,23; 1,24
	Физические свойства материалов и метод их определения

	2.
	Сырье и основы технологии производства строительных материалов
	2,1; 2,4; 2,6; 2,8; 2,15
	Горные породы как сырье для производства строительных материалов.

	
	
	2,2; 2,3; 2,5; 2,7; 2,9; 2,10; 2,11; 2,12; 2,13; 2,14; 2,16
	Классификация горных пород по генетическому происхождению. 

	
	
	3,1... 3,10
	Керамические материалы

	
	
	3,11… 3,14
	Стекло и другие материалы  на основе минеральных расплавов

	
	
	4,1…4,20
	Воздушные вяжущие

	
	
	4,21…4,40
	Гидравлические вяжущие

	3.
	Конструкционные материалы
	5,1…5,32
	Бетоны. Классификация, свойства, применение

	2.
	Сырье и основы технологии производства строительных материалов
	5,33; 5,34
	Силикатные изделия 

	
	
	6,1…6,14
	Лесные материалы

	
	
	6,15…6,43
	Битумные дегтевые вяжущие вещества и бетоны (растворы) на их основе.

	3.
	Конструкционные материалы
	6,44…6,47
	Полимерные материалы

	2.
	Сырье и основы технологии производства строительных материалов
	7,1…7,6
	Теплоизоляционные материалы

	
	
	7,7…7,16
	Отделочные материалы





Тестовые задания по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы 
Задание 1.1 Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Отношение предела прочности при сжатии материала к его относительной плотности – это…
Варианты ответов:   
1. относительная деформации;
2. удельная прочность (коэффициент конструктивного качества);
3. ползучесть;
4. коэффициент Пуассона.
Задание 1.2.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Определением понятия «истинная плотность» является…
Варианты ответов:
1. степень заполнения материала порами;
2. масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии;
3. масса единицы объема материала в естественном состоянии (вместе с порами);
4. степень заполнения объема материала твердым веществом.
Задание 1.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Формулой для вычисления истинной плотности является…
Варианты ответов:
1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 1.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Гигроскопичность – это…
Вариант ответов:
1. способность материала поглощать и удерживать воду;
2. способность материала поглощать водяной пар из воздуха;
3. относительное содержание влаги в материале;
4. способность материала сопротивляться фильтрации воды под давлением.
Задание 1.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Если σ – напряжение в пределах упругой работы материала , а ε – относительная деформация, то символ Е в формуле σ= Е∙ε – это…
Вариант ответов:
1. предел текучести;
2. коэффициент Пуассона;
3. предел упругости;
4. модуль упругости.
Задание 1.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Удельная прочность (коэффициент конструктивного качества) материала – это…
Вариант ответов:
1. отношение предела прочности материала в водонасыщенном состоянии к пределу прочности в сухом состоянии;
2. способность сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих от действия внешних нагрузок; 
3. максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения;
4. отношение предела прочности к относительной плотности материала.
Задание 1.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Удельная теплоемкость – это…
Вариант ответов:
1. количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг материала на 1оС;
2. способность материала длительное время выдерживать действие температуры в пределах 1350-1580оС;
3. способность материала длительное время выдерживать действие температуры выше 1580оС;
4. количество теплоты, проходящее через образец материала толщиной 1 м, площадью 1м2 за 1 сек.при разности температур на противоположных поверхностях 10С;
Задание 1.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Истираемость материала определяют по …
Вариант ответов:
1. потере массы, отнесенной к площади поверхности истирания;
2. уменьшению площади;
3. потере прочности;
4. уменьшению твердости.
Задание 1.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Формулой для вычисления водопоглощения по массе является …
Варианты ответов:
1. Wm = ((mнас – mс)/ mс)100;
2. Wm = Wо·d;
3. Wm = Wо/П;
4. Wm = ((mвл – mс)/ mс)100.
Задание 1.10. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Определением понятия «пористость» является...       
Варианты ответов:
1. степень заполнения материала порами;
2. масса единицы объема материала в абсолютно сухом состоянии (вместе с порами);
3. масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии;
4. степень заполнения объема материала твердым веществом.
Задание 1.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Огнеупорность – это способность материала…
Варианты ответов:
1. выдерживать резкие перепады высоких температур без потери прочности;
2. длительное время выдерживать действие температуры более 1580°С, не размягчаясь и не деформируясь;
3. не разрушаться при воздействии огня;
4. не воспламеняться при воздействии огня.
Задание 1.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Предел прочности материала – это …
Варианты ответов:
1. способность сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузок;
2. отношение предела прочности материала в водонасыщенном состоянии к пределу прочности в сухом состоянии;
3. отношение предела прочности к относительной прочности материала;
4. максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения.
Задание 1.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Определением понятия «средняя плотность» является …
Вариант ответов:
1. масса единица объема материала в естественном состоянии (вместе с порами);
2. масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии;
3. степень заполнения материала порами;
4. степень заполнения объема материала твердым веществом.
Задание 1.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Единица измерения теплопроводности …
Вариант ответов:
1. Дж/кг;
2. ВТ;
3. К/м;
4. Вт/м·К.


Задание 1.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Водостойкость – это способность материала …
Вариант ответов:
1. сопротивляться фильтрации воды под давлением;
2. сохранять прочность в водонасыщенном состоянии;
3. сопротивляться разрушению под действием многократного попеременного замораживания и оттаивания в насыщенном водой состоянии;
4. не деформироваться под действием воды.
Задание 1.16.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Водонепроницаемость – это …
Вариант ответов:
1. способность материала поглощать водяной пар из воздуха;
2. относительное содержание влаги в материале;
3. способность материала поглощать и удерживать воду;
4. способность материала сопротивляться фильтрации воды под давлением.
Задание 1.17. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Коэффициент плотности материалов вычисляется по формуле …
Вариант ответов:
1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 1.18. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Прочность материала – это …
Вариант ответов:
1. отношение предела прочности к относительной плотности материала;
2. отношение предела прочности материалв в водонасыщенном состоянии к пределу прочности в сухом состоянии;
3. способность сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузок;
4. максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения.
Задание 1.19. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Тугоплавкие материалы – это материалы, …
Вариант ответов:
1. способные выдерживать резкие перепады высоких температур
2. длительное время выдерживающие действие температуры в пределах 1350-1580°С
3. длительное время выдерживающие действие температуры выше 1580°С
4. длительное время выдерживающие действие температуры до 1350°С
Задание 1.20. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Прочность – это …
Вариант ответов:
1. способность материала в определенных пределах воспринимать воздействие механических нагрузок, не разрушаясь
2. мера жесткости материала
3. отношение разрушающей нагрузки к площади поперечного сечения
4. способность материала восстанавливать свою форму после снятия нагрузки
Задание 1.21. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Влажность материала – это …
Вариант ответов:
1. способность материала сопротивляться фильтрации воды под давлением
2. способность материала поглощать водяной пар из воздуха
3. способность материала поглощать и удерживать воду
4. относительное содержание влаги в материале
Задание 1.22. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Если F – площадь поперечного сечения образца материала, а P – действующая сила, то напряжение, возникающее в материале при одноосном растяжении (сжатии), равно …
Вариант ответов:
1. 
, Мпа
2. 

3. 
, кгс/мм2
4. 
, Мпа
Задание 1.23. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Коэффициент теплопроводности показывает, …
Вариант ответов:
1. какое количество тепла проходит за 1 секунду через стену площадью 1 м2 и толщиной 1 м из данного материала при разности температур 1 градус
2. какое количество воды проходит за 1 час через стену площадью 1 м2 и толщиной 1 м из данного материала при перепаде давлений 1 м.вод.ст.
3.  какое количество тепла затрачивается на нагревание 1 кг материала на 1 градус
4. какое количество водяного пара проходит за 1 час через стенку из материала площадью 1 м2 и толщиной 1 м при перепаде давлений водяного пара 1 Па
Задание 1.24. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Наименьшую теплопроводность среди нижеприведенных материалов имеет…
Вариант ответов:
1. пенобетон
2.  сталь
3. стекло
	4. кирпич обыкновенный
Задание 1.25. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
При испытаниях на растяжение определяют…
Вариант ответов:
1. предел прочности
2. предел выносливости
3. твердость
4. ударную вязкость


Задание 2.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Продукт разрушения горных пород с размером частиц 0,16…5 мм называется  
Вариант ответов:
1. щебень
2. песок
3. крупный заполнитель
4. гравий
Задание 2.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Горными породами, относящимися к группе метаморфических, являются…
Вариант ответов:
1. гнейс, мрамор, кварцит, глинистый сланец
2. песчаник, известняк, магнезит, гипс, доломит, ангидрит
3. вулканическая лава, вулканический туф, пемза 
4. гранит, габбро, порфиры, базальт
Задание 2.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
По происхождению горные породы: мрамор, кварцит, гнейс относят к группе пород..
Вариант ответов:
1. осадочных химических
2. метаморфических
3. осадочных органогенных
4. изверженных глубинных


Задание 2.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Грубообработанными природными каменными материалами являются…
Вариант ответов:
1. камни и блоки для стен, облицовочные плиты
2. кровельные плитки, пояски, наличники, валики
3. бутовый камень, щебень, гравий, песок
4. плиты для подоконников, лестничные ступени
Задание 2.5.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Излившимися плотными магматическими горными породами являются…
Вариант ответов:
1. вулканическая лава, вулканический туф, пемза
2. мрамор, гнейс, кварцит, сланец
3. гранит, сиенит, диорит, габбро
4. кварцевый порфир, трахит, андезит, диабаз, базальт
Задание 2.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Продукт естественного разрушения горных пород окатанной формы с размером частиц 5…70 мм называется  
Вариант ответов:
1. щебень
2. песок
3. мелкий заполнитель
4. гравий
Задание 2.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химическая формула кальцита…
Вариант ответов:
1. CaSO4∙2Н2О
2. CaSO4∙2Н2О
3. MgCO3∙CaCO3
4. CaCO3
5. MgCO3
Задание 2.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Щебень от гравия …
Вариант ответов:
1. отличается формой частиц
2. отличается видом горной породы
3. отличается крупностью частиц
4. не отличается ничем
Задание 2.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
По происхождению гранит, габбро, сиенит относятся к подгруппе ___________ пород
Вариант ответов:
1. изверженных излившихся
2. не изверженных глубинных
3. метаморфических
4. осадочных механических
Задание 2.10. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химическими осадочными породами, являются …
Вариант ответов:
1. доломит, гипс, ангидрит, боксит
2. песчаник, конгломерат, брекчия
3. трепел, диатомит, опока, мел
4. песок, гравий
Задание 2.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
По происхождению горные породы: песок, гравий, конгломерат относят к подгруппе ___________ пород.
Вариант ответов:
1. осадочных органогенных
2. механических осадочных
3. изверженных излившихся
4. метаморфических
Задание 2.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Глубинными магматическими горными породами являются …
Вариант ответов:
1. вулканическая лава, вулканический туф, пемза
2. гранит, сиенит, габбро, диорит
3. мрамор, гнейс, кварцит, сланец
4. кварцевый порфир, трахит, андезит, диабаз, базальт
Задание 2.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Метаморфические породы образовались при …
Вариант ответов:
1. быстрым остыванием магмы
2. медленном остывании магмы
3. постепенном накоплении продуктов выветривания
4. перекристаллизации под влиянием высоких температур и давлений
Задание 2.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Горные породы, которые формировались на большой глубине от поверхности земли при медленном остывании магмы, называются …
Вариант ответов:
1. глубинными
2. излившимися
	3. органогенными


4. обломочными
Задание 2.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Гравий, песок, глина относятся по происхождению к подгруппе _______ осадочных пород
Вариант ответов:
1. рыхлых обломочных
2. сцементированных обломочных
3. химических
4. органогенных
Задание 2.16. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К группе химических осадочных горных пород относится…
Вариант ответов:
1. известняк
2. мрамор
3. габбро
4. мел
Задание 3.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Высокопластичное глинистое сырье отличается от малопластичного более…
Вариант ответов:
1. высокими значениями водопотребности
2. низкими значениями водопотребности
3. высоким качеством
4. низкой воздушной усадкой
Задание 3.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Свойства глины, характеризующееся температурой при которой конус Зегера, сформованный из нее, размягчаясь касается вершиной подставки, на которой он стоит, называется…
Вариант ответов:
1. огнестойкость
2. огнеупорность
3. термостойкость
4. пластичность
Задание 3.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Свойства глины уплотняться при обжиге, образуя камнеподобный водостойкий черепок, называется…
Вариант ответов:
1. спекаемость
2. пластичностью
3. связующей способностью
4. огнеупорность
Задание 3.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Способность глины связывать непластичные материалы (песок, шамот) и образовывать при высыхании достаточно прочное изделие сырец, называется …
Вариант ответов:
1. связующей способностью
2. пластичностью
3. спекаемостью
4. воздушной усадкой
Задание 3.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Основным сырьем для производства строительной керамики является …
Вариант ответов:
1. песок + известь
2. глина
3. цемент
4. песок + цемент
Задание 3.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В производстве керамических материалов для снижения пластичности сырья и уменьшения усадки при сушке и обжиге применяют __________ добавки.
Вариант ответов:
1. пластифицирующие
2. выгорающие
3. порообразующие
4. отощающие
Задание 3.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Технология, предусматривающая формовку керамических изделий из сырьевой смеси с влажностью 8…12% на прессе под давлением 15…30 МПа с последующим обжигом, называется.
Вариант ответов:
1. полусухой
2. литьевой
3. сухой
4. пластический
Задание 3.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
По химическому составу каолинит относится к классу …
Вариант ответов:
1. силикатов
2. карбонатов
3. сульфатов
4. сульфидов
Задание 3.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В соответствии с ГОСТ 530-2012 марка кирпича устанавливается по …
Вариант ответов:
1. прочности при сжатии и изгибе
2. прочности при сжатии
3. прочности при изгибе
4. средней плотности
Задание 3.10.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Требованиями к кирпичу являются …
Вариант ответов:
1. высокая прочность и низкая теплопроводность
2. высокая прочность и высокая теплопроводность
3. высокая пластичность и высокая огнеупорность
4. низкая пластичность и высокая огнеупорность
Задание 3.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
При нагревании листового стекла и резком, но равномерном охлаждении получают ________ стекло, характеризующееся высокой прочностью и термостойкостью.
Вариант ответов:
1. закаленное
2. армированное
3. теплопоглощающее
4. теплоотражающее
Задание 3.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Этап варки стекла, при котором уменьшается степень пересыщения стекломассы газами, называется …
Вариант ответов:
1. осветлением
2. силикатообразованием
3. стеклообразованием
4. гомогенизацией
Задание 3.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Куски цветного стекла неправильной формы называются …
Вариант ответов:
1. смальтой
2. марблитом
3. эмалированной плиткой
4. стемалитом
Задание 3.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Многослойным стеклом является …
Вариант ответов:
1. пуленепробиваемое
2. узорчатое
3. армированное
4. закаленное
Задание 4.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для гипсовых вяжущих тонкого помола остаток на сите с отверстиями 0,2 мм равен…
Вариант ответов:
1. ≤2%
2. ≤23%
3. ≤0,2%
4. ≤14%
Задание 4.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Гидратная известь (гашеная, или пушонка) по химическому составу представляет собой СаО
1. представляет собой мелкопористые куски 5…10 см, получаемые обжигом известняка
2. получается помолом комовой извести в шаровых мельницах в тонкий порошок
3. это тонкий порошок, получаемый смачиванием извести с водой
Задание 4.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химический состав гашеной извести описывается формулой
Вариант ответов:
1. Ca(OH)2
2. CaO
3. СaCO3
4. CaSO42Н2О
Задание 4.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химический состав негашеной извести описывается формулой
Вариант ответов:
1. СaCO3
2. CaSO4
3. CaO
4. Ca(OH)2
Задание 4.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для гипсовых вяжущих грубого помола остаток на сите с отверстиями 0,2 мм равен …
Вариант ответов:
1. ≤2%
2. ≤23%
3. ≤50%
4. ≤14%


Задание 4.6.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для получения известкового теста из негашеной извести необходимо взять …
Вариант ответов:
1. ≤20% воды от массы негашеной извести
2. воды, превышающей теоретически необходимое в 8…10 раз
3. 50…70% воды от массы извести
4. воды в 3…4 раза больше, чем извести
Задание 4.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Начало схватывания гипсового теста определяется …
Вариант ответов:
1. по диаметру расплыва гипсового теста в вискозиметре Суттарда
2. интервалом времени от момента затворения до момента начала, когда игла прибора Вика не доходит до дна в кольце с гипсовым тестом на 1…2 мм
3. по глубине погружения в гипсовое тесто пестика прибора Вика
4. интервалом времени от момента затворения до момента, когда игла прибора Вика погружается в кольцо с гипсовым тестом не более, чем на 1…2. Мм
Задание 4.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для гипсовых вяжущих среднего помола остаток на сите с отверстиями 0,2 мм равен…
Вариант ответов:
1. ≤23%
2. ≤2%
3. ≤14%
4. ≤50%
Задание 4.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Вяжущее, полученной обжигом известняка при температуре 900…1000°С, называют …
Вариант ответов:
1. известь строительная воздушная
2. портландцемент
3. строительный гипс
4. высокопрочный гипс
Задание 4.10. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химический процесс, отражающий производство строительной извести, описывается реакцией …
Вариант ответов:
1. CaO+H2O=Ca(OH)2
2. CaSO42H2O=CaSO40.5H2O+1.5H2O
3. CaCO3=CaO+CO2
4. CaSO40.5H2O+1.5H2O= CaSO42H2O
Задание 4.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Марку гипсовых вяжущих веществ определяют через _________ твердения
Вариант ответов:
1. 180 сут
2. 28 сут
3. 2 ч
4. 3 сут
Задание 4.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для медленногасящейся комовой извести скорость гашения (время достижения максимальной температуры) …
Вариант ответов:
1. 8…25 мин
2. >45 мин
3. <8 мин
4. >25 мин
Задание 4.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Гипсовое вяжущее, которое получают варкой природного гипсового камня при температуре 140°С и избыточном давлении 0,15…0,3 МПа, называют …
Вариант ответов:
1. известь воздушная строительная 
2. высокопрочный гипс
3. гипс строительный
4. портландцемент
Задание 4.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для среднегасящейся комовой извести скорость гашения (время достижения максимальной температуры) …
Вариант ответов:
1. < 8 мин
2. 8 … 25 мин
3. > 25 мин
4. <2 мин
Задание 4.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Известь со скоростью гашения 10 мин и максимальной температурой 80°С являетcя…
Вариант ответов:
1. среднегасящейся высокоэкзотермичной
2. быстрогасящейся высокоэкзотермичной
3. среднегасящейся низкоэкзотермичной
4. быстрогасящейся низкоэкзотермичной
Задание 4.16. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Коллоидный водный раствор силиката натрия или калия – это ________ вяжущее вещество.
Вариант ответов:
1. воздушное
2. известковое
3. гипсовое
4. гидравлическое
Задание 4.17. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Среди низкообжиговых гипсовых вяжущих более высокую водопотребность и пониженную прочность имеет …
Вариант ответов:
1. строительный гипс
2. высокопрочный гипс
3. ангидритовый цемент
4. эстрих-гипс
Задание 4.18. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Нормальная густота гипсового теста определяется …
Вариант ответов:
1. количеством воды, приходящейся на 100 г гипса, при котором расплыв гипсового теста на вискозиметре Суттарда соответствует диаметру 18 см
2. интервалом времени от момента затворения до момента, когда игла прибора Вика погружается в гипсовое тесто на 1–2 мм
3. интервалом времени от момента затворения до момента, когда игла прибора Вика не доходит до дна на 1–2 мм
4. глубиной погружения в гипсовое тесто пестика прибора Вика
Задание 4.19. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Строительным материалом из кальциево-магниевых горных пород, представляющим порошок плотностью 400–450 кг/м3 и имеющим нормальную густоту 60–80%, является …
Вариант ответов:
1. гидратная известь
2. негашеная известь
3. известковое тесто
4. известковое молоко
Задание 4.20. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
По химическому составу гипс относится к классу …
Вариант ответов:
1. сульфатов
2. сульфидов
3. силикатов
4. карбонатов


Задание 4.21. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Участие природного гипсового камня в твердении портландцемента описывается химической реакцией…
Вариант ответов:
1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 4.22. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Совместным помолом портландцементного клинкера и 20…40% активной минеральной (гидравлической) добавки получают…
Вариант ответов:
1. пуццолановый портландцемент
2. шлакопортландцемент
3. глиноземистый цемент
4. кислотоупорный цемент
Задание 4.23. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Глиноземистый цемент не применяют для…
Вариант ответов:
1. зимнего бетонирования
2. изготовления жаростойкого бетона
3. бетонных изделий, изготавливаемых пропариванием
4. быстрого твердения
Задание 4.24. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Шлакопортландцемент не рекомендуется применять для …
Вариант ответов:
1. для подводного и подземного бетонирования
2. при пропаривании бетонных изделий
3. защиты от коррозии
4. зимнего бетонирования
Задание 4.25. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В портландцементном клинкере _________ минерала 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3
Вариант ответов:
1. 10-20%
2. 20-30%
3. 45-60%
4. 4-12%
Задание 4.26. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Помолом портландцементного клинкера нормированного минералогического состава, содержащего не более 50% C3S, (C3A + C4AF) 22% получают …
Вариант ответов:
1. быстротвердеющий портландцемент
2. пуццолановый портландцемент
3. глиноземистый портландцемент
4. сульфатостойкий портландцемент
Задание 4.27. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для подводной зоны эксплуатации в качестве вяжущего в гидротехническом бетоне не применяется …
Вариант ответов:
1. пуццолановый портландцемент
2. сульфатостойкий
3. шлакопортландцемен
4. быстротвердеющий портландцемент


Задание 4.28. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Минералу портландцементного клинкера 3CaO∙Al2O3 соответствует продукт его взаимодействия с водой…
Вариант ответов:
1. 3CaO∙Al2O3∙6H2O
2. 3CaO∙SiO2∙3H2O+Ca(OH)2
3. 3CaO+ SiO2
4. 3CaO∙SiO2∙3H2O+3Ca(OH)2
Задание 4.29. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для эксплуатации в зоне попеременного уровня воды применяют бетон на основе  
Вариант ответов:
1. пуццоланового портландцемента
2. быстротвердеющего портландцемента
3. пластифицированного портландцемента
4. шлакопортландцемента
Задание 4.30. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
На равномерное изменение объема цемента при твердении указывает наличие на цементных образцах-лепешках после кипячения…
Вариант ответов:
1. сети мелких радиальных трещин
2. внутренних усадочных трещин или отсутствие любых трещин 
3. крупных радиальных трещин
4. искривление нижней поверхности
Задание 4.31. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Коррозия цементного камня в мягких проточных водах (I вид коррозии) описывается процессом …
Вариант ответов:
1. 3CaOAl2O36H2O+3(CaSO42H2O)+19H2O= 3CaOAl2O33CaSO431H2O
2. Ca(OH)2+MgCl2=CaCl2+Mg(OH)2
3. CaSO4 0,5H2O+1,5 H2O= CaSO42 H2O
4. растворение Ca(OH)2
Задание 4.32. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В состав сырья для изготовления клинкера глиноземистого цемента входит …
Вариант ответов:
1. боксит ≈55%; песок ≈45%
1. песок ≈75%; глина ≈25%
2. известняк ≈45%; боксит ≈55%
3. известняк ≈75%; глина ≈25%
Задание 4.33. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Нормальную густоту цементного теста измеряют …
Вариант ответов:
1. по диаметру расплыва цементного теста в вискозиметре Суттарда
2. количеством воды, в процентах от массы цемента, при котором игла прибора Вика не доходит до дна в кольце с цементным тестом на 1-2 мм
3. по тонкости помола цемента
4. количеством воды, в процентах от массы цемента, при котором пестик прибора Вика не доходит до дна на 5-7 мм
Задание 4.34. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Помолом до удельной поверхности 350-400 кг/м2 клинкера нормированного минералогического состава, содержащего не менее 50% C3S и не менее 8% C3A, (C3S+ C3А 65%); получают ___________ портландцемент.   
Вариант ответов:
1. быстротвердеющий
2. пластифицированный
3. сульфатостойкий
4. пуццолановый


Задание 4.35.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для срочных ремонтно-восстановительных работ не применяют …
Вариант ответов:
1. сульфатостойкий портландцемент
2. быстротвердеющий портландцемент
3. глиноземистый цемент
4. гипсоглиноземистый цемент
Задание 4.36. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Обжигом и помолом природной смеси известняков и глин – мергелей, содержащих около 20% глин, получают вяжущее вещество …
Вариант ответов:
1. пуццолановый портландцемент
2. портландцемент
3. сульфатостойкий портландцемент
4. романцемент
Задание 4.37. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Влияние гипса на сроки схватывания цементного теста определяется реакцией …
Вариант ответов:
1. [image: C9E20CDAEE8D8EC06EC13BCD6037DC96]
2. [image: ]
3. [image: D7B0DA2C7C917BBFC9D0AD58A9D17572]
4. [image: 68A5646756F3B992F96EBFB76F6A0948]
Задание 4.38. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Портландцементом называется …
Вариант ответов:
1. измельченная смесь природного гипса с клинкером, полученным обжигом до спекания и частичного сплавления сырьевой смеси из известняка и глины в соотношении 3:1
2. продукт обжига до спекания и частичного сплавления сырьевой смеси из известняка и глины в соотношении 3:1
3. продукт умеренного обжига мергелистых известняков, содержащих глинистые и тонкодисперсные песчаные примеси
4. измельченный клинкер, получаемый расплавлением или обжигом до спекания сырьевой смеси, обеспечивающей преобладание в готовом продукте алюминатов кальция
Задание 4.39. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для подземного и подводного бетонирования не применяют …
Вариант ответов:
1. быстротвердеющий портландцемент
2. сульфатостойкий портландцемент
3. пуццолановый портландцемент
4. шлакопортландцемент
Задание 4.40. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Повышению прочности цементного камня способствует …
Вариант ответов:
1. увеличение тонкости помола цемента
2. уменьшение удельной поверхности цемента
3. увеличение нормальной густоты цементного теста
4. уменьшение тонкости помола цемента
Задание 5.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для защиты от радиации применяют бетон, который по средней плотности классифицируется как …
Вариант ответов:
1. особо легкий
2. легкий
3. тяжелый
4. особо тяжелый


Задание 5.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Основная классификация бетона производится по …
Вариант ответов:
1. пористости
2. прочности
3. средней плотности
4. условиям твердения
Задание 5.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Способность предварительно отформованного конуса бетонной смеси оседать под действием вибрации называется
Вариант ответов:
1. текучестью
2. жесткостью
3. подвижностью
4. пластичностью
Задание 5.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для увеличения подвижности бетонной смеси и прочности затвердевшего бетона необходимо увеличить расход…
Вариант ответов:
1. цемента
2. цемента и воды при постоянном Ц/В
3. воды
4. воды и цемента при увеличении Ц/В
Задание 5.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Подвижность бетонной смеси оценивается методом…
Вариант ответов:
1. расплыва конуса на встряхивающем столике
2. осадки стандартного конуса
3. погружения стандартного конуса
4. погружения пестика (прибор Вика)
Задание 5.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К специальным относится бетон…
Вариант ответов:
1. на легких заполнителях
2. монолитный
3. ячеистый
4. жаростойкий
Задание 5.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В качестве вяжущего для жаростойкого бетона не применяют …
Вариант ответов:
1. пуццолановый портландцемент
2. шлакопортландцемент
3. глиноземистый цемент
4. жидкое стекло
Задание 5.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для защиты от радиации в качестве крупного заполнителя в бетоне применяют…
Вариант ответов:
1. вулканический туф
2. известняк
3. железную руду, скрап
4. керамзит, аглопорит
Задание 5.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для несущих конструкций чаще применяется цементный… бетон
Вариант ответов:
1. тяжелый
2. облегченный
3. легкий
4. особо тяжелый


Задание 5.10.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Взаимосвязь между прочностью бетона Rб, маркой цемента Rц, количеством цемента в бетоне Ц, количеством воды в бетоне В и качеством материалов для бетона А (С – эмпирический коэффициент) определяется выражением
Вариант ответов:
1. Rб = СRц(В/Ц±А)
2. Rб = АRц(Ц/В±С)
3. Rб = А/Rц(Ц/В±С)
4. Rб = АRц(В/Ц±С)
Задание 5.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Ячеистой структурой обладает …
Вариант ответов:
1. легкий бетон
2. керамзитобетон
3. пенно- и газобетон
4. крупнопористый бетон
Задание 5.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Тяжелый бетон обладает структурой …
Вариант ответов:
1. высокоплотной
2. крупнопористой
3. плотной
4. поризованной
Задание 5.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Мелкий заполнитель отсутствует в _____________ бетоне
Вариант ответов:
1. крупнопористом
2. кислотоупорном
3. жаростойком
4. гидротехническом
Задание 5.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Бетон со средней плотностью < 1800 кг/м3 это __________ бетон
Вариант ответов:
1. тяжелый 
2. легкий 
3. особо тяжелый кг/м3
4. особо легкийкг/м3
Задание 5.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Недостатком бетона является …	
Вариант ответов:
1. возможность полной механизации теплотехнических процессов
2. низкая прочность на растяжение
3. возможность использования местных каменных материалов
4. жесткий скелет из щебня (гравия)
Задание 5.16. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Повышенной плотностью и морозостойкостью отличаются бетоны, содержащие …
Вариант ответов:
1. пластифицированный портландцемент
2. пуццолановый портландцемент
3. магнезиальный цемент
4. ангидритовый цемент
Задание 5.17.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Метод ускоренного твердения бетона, при котором твердение происходит под воздействием насыщенного водяного пара атмосферного давления при температуре 80…90°С, называется …
Вариант ответов:
1. пропариванием
2. автоклавной обработкой
3. электропрогревом
4. контактным обогревом
Задание 5.18. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для производства жаростойкого бетона используют вяжущее вещество …
Вариант ответов:
1. известково-кремнеземистое
2. глиноземистый цемент
3. пуццолановый портландцемент
4. быстротвердеющий портландцемент
Задание 5.19. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Структура цементного бетона …
Вариант ответов:
1. тонковолокнистая
2. сланцеватая
3. неоднородна
4. однородна
Задание 5.20. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
При производстве бетона для защиты от радиации в качестве заполнителя не применяют …
Вариант ответов:
1. барит
2. скрап
3. известняк
4. магнетит
Задание 5.21. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Монолитные бетонные конструкции …
Вариант ответов:
1. не имеют швов на всем своем протяжении
2. это объемные конструкции с толщиной не менее 0,5 м
3. изготавливаются на месте строительства
4. используются только для массивных сооружений
Задание 5.22. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
При увеличении удельной поверхности цемента прочность бетона …
Вариант ответов:
1. увеличивается
2. уменьшается
3. не изменяется
4. сначала уменьшается, потом увеличивается
Задание 5.23. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Компонентом тяжелого бетона не является …
Вариант ответов:
1. керамзитовый гравий
2. гранитный щебень
3. доломитовый песок
4. полимер
Задание 5.24. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В состав полимербетона не входит …
Вариант ответов:
1. вода
2. отвердитель
3. синтетическая смола
4. керамзит
Задание 5.25. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
При увеличении водно-цементного отношения (В/Ц) прочность бетона …
Вариант ответов:
1. уменьшается
2. увеличивается
3. не изменяется
4. сначала увеличивается, потом уменьшается


Задание 5.26. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Легким заполнителем бетона не является …
Вариант ответов:
1. магнетит
2. аглопорит
3. шлаковая пемза
4. вспученный перлит
Задание 5.27. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Композиционный материал, в котором в качестве вяжущего применяют фурановые, полиэфирные и другие смолы, называется …
Вариант ответов:
1. полимербетоном
2. ячеистым бетоном
3. асфальтобетоном
4. дегтебетоном
Задание 5.28. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Количество крупного заполнителя в составе тяжелого бетона не зависит от …
Вариант ответов:
1. истинной плотности песка
2. насыпной плотности щебня
3. расхода цемента
4. расхода воды
Задание 5.29. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Удобоукладываемость бетонной смеси не определяется …
Вариант ответов:
1. конусом СтройЦНИИЛа
2. осадкой стандартного конуса
3. техническим вискозиметром
4. стандартным конусом и виброплощадкой
Задание 5.30. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Размер образцов для определения класса бетона по ГОСТ 10180-90 составляет ______ см.
Вариант ответов:
1. 15 х 15 х 15
2.  4 х 4 х 16
3. 7,07 х 7,07 х 7,07
4. 10 х 10 х 10
Задание 5.31. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Дополнительные требования по износостойкости, прочности и морозостойкости предъявляются к ______ бетону.
Вариант ответов:
1. дорожному
2. радиационно-защитному
3. жаростойкому
4. гидротехническому
Задание 5.32. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Если при подборе состава бетона удобоукладываемость бетонной смеси меньше требуемой, то нужно …
Вариант ответов:
1. добавить воду (В) и цемент (Ц) при соблюдении водоцементного отношения (В/Ц)
2. добавить воду (В) и песок (П) при соблюдении водоцементного отношения (В/Ц) и отношения песка к щебню (П/Щ)
3. добавить песок (П) и щебень (Щ) при соблюдении отношения песка к щебню (П/Щ)
4. добавить воду (В)
Задание 5.33.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Метод ускоренного твердения бетона при давлении водяного пара 0,8-1,2 МПа и температуре 175-193°С это …
Вариант ответов:
1. электропрогрев
2. автоклавная обработка
3. пропаривание
4. контактный обогрев
Задание 5.34. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Компонентами для производства силикатного кирпича являются …
Вариант ответов:
1. кварцевый песок, известь, вода
2. кварцевый песок, глина, вода
3. кварцевый песок, портландцемент, вода
4. кварцевый песок, гипс, вода
Задание 6.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Влажность, которую приобретает древесина, длительное время находясь в постоянных температурно-влажностных условиях, называется…
Вариант ответов:
1. гигроскопической
2. свободной
3. стандартной
4. равновесной
Задание 6.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Если Y0 – объемная усушка, а W1 и W2 – начальная и конечная влажность при сушке древесины, то формула для определения коэффициента объемной усушки имеет вид…
Вариант ответов:
1. 

2. 

3. 

4. 

Задание 6.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Спелодревесные породы – это породы, у которых…
Вариант ответов:
1. нет ядра
2. ядро четко выделяется темной окраской
3. вся древесина состоит из заболони
4. ядро имеется, но окраской от заболони не отличается
Задание 6.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К брускам относят пиломатериалы, у которых размеры поперечного сечения (а – толщина, б - ширина) отвечают следующим требованиям
Вариант ответов:
1. а≤100мм, б/а‹2
2. а≤100мм, б/а≤2
3. а≥100мм, б/а≤2
4. а=110-280 мм,б/а‹3
Задание 6.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Порок древесины, заключающийся в резком увеличении диаметра ствола у основания, называется…
Вариант ответов:
1. косослой
2. закомелистость
3. завиток
4. крень
Задание 6.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Камбий представляет собой …
Вариант ответов:
1. совокупность отмерших клеток вокруг сердцевидной трубки, представляющих, так называемую слепую древесину, отличается высокой плотностью и стойкостью к загниванию
2. наиболее молодую часть древесины, примыкающую к ядру, содержащую отмершие клетки, проводящие питательные вещества
3. слой живых клеток между заболонью и лубом, из которого ежегодно формируется годовое кольцо
4. совокупность тонкостенных клеток рыхлой первичной ткани, склонной к загниванию
Задание 6.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Тангенциальный срез древесины – это …
Вариант ответов:
1. продольный срез, проходящий перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания
2. продольный срез, проходящий по касательной к годичному слою
3. срез, проходящий перпендикулярно к направлению волокон древесины
4. срез, проходящий под углом 45° к направлению волокон древесины
Задание 6.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Порок строения древесины, который заключается в отклонении волокон древесины от продольной оси ствола, и в их винтообразном расположении, называется …
Вариант ответов:
1. косослой
2. крень
3. завиток
4. закомелистость
Задание 6.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Влажность древесины равная 12% называется …
Вариант ответов:
1. гигроскопической
2. стандартной
3. равновесной
4. свободной
Задание 6.10. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Пределом гигроскопической влажности называется влажность …
Вариант ответов:
1. равная 12%
2. в рассматриваемом состоянии
3. в состоянии гигроскопического равновесия с окружающей воздушной средой
4. соответствующая полному насыщению стенок клеток древесины влагой
Задание 6.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Химические вещества, пропитка которыми защищает древесину от возгорания, называются …
Вариант ответов:
	1. антипиренами
	2. антисептиками

	3. инсектицидами


4. лакокрасочными покрытиями
Задание 6.12.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:


Древесные породы, в макроструктуре которых четко выделяется  ядро темной окраски, называются …
Вариант ответов:
1. ядровыми
2. заболонными
3. спелодревесными
4. лиственными
Задание 6.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Достоинством древесных материалов является …
Вариант ответов:
1. низкая звукопроводность
2. анизотропность
3. гигроскопичность
4. коробление


Задание 6.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества
За условно-стандартную влажность принимают ____ %.
Вариант ответов:
1. 12
2. 8
3. 35
4. 0
Задание 6.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Температура укладки холодного асфальтового бетона…
Вариант ответов:
1. ≤120 оС
2. ≥120оС
3. ≥ 5 оС
4. ‹ 5 оС
Задание 6.16. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Сплавлением пеков с дегтевыми маслами или отогнанными сырыми дегтями получается т  деготь
Вариант ответов:
1. составленный
2. сырой
3. наполненный
4. отогнанный
Задание 6.17. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Вяжущее, получаемое окислением гудронов кислородом воздуха, называется…
Вариант ответов:
1. составленным дегтем
2. остаточным битумом
3. окисленным битумом
4. отогнанным дегтем
Задание 6.18.  Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Прибор «Кольцо и шар» используется для определения дбитума
1. твердости
2. температуры размягчения
3. растяжимости
4. температуры вспышки
Задание 6.19. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В качестве обмазочной гидроизоляции применяют…
Вариант ответов:
1. битумную эмульсию
2. мастику
3. асфальтовый раствор
4. асфальтовый бетон
Задание 6.20. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Герметизирующие материалы и композиции – это…
Вариант ответов:
1. пороизол, гернит, мастика изол
2. приклеивающие мастики, эмульсии
3. асфальтовые бетоны и растворы
4. рубероид, пергамин, толь, стеклорубероид, фольгоизол, изол
Задание 6.21.Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Число «90» в марке битума БНК 90/10 означает …
Вариант ответов:
1. растяжимость, см
2. глубину проникания иглы, 0,1 мм
3. плотность, кг/м3
4. минимальную температуру размягчения


Задание 6.22. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Пенетрометр используется для определения ________ битума
Вариант ответов:
1. растяжимости
2. температуры размягчения
3. температуры вспышки
4. твердости
Задание 6.23. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Число в марке мастики МБК-Г-85 означает …
Вариант ответов:
1. твердость, ед.
2. адгезионная прочность, Н
3. теплостойкость, °С
4. прочность на разрыв, Н
Задание 6.24. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Жидкости с молекулярной массой 100…500 и плотностью менее 1 г/см3, входящие в состав битума, относятся к …
Вариант ответов:
1. асфальтенам
2. фракции бензина
3. фракциям смол
4. фракциям масел
Задание 6.25. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В качестве покровного слоя гидроизоляционных рулонных материалов может применяться
Вариант ответов:
1. тугоплавкий битум
2. деготь
3. дорожный битум
4. легкоплавкий битум
Задание 6.26. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для определения растяжимости битума используют …
Вариант ответов:
1. дуктилометр
2. прибор «Кольцо и шар»
3. вискозиметр
4. пенетрометр
Задание 6.27. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Твердые вещества кристаллического строения с молекулярной массой 1000…5000 и плотностью 1,2…1,4 г/см3, входящие в состав битума, относится к …
Вариант ответов:
1. маслам
2. смолам
3. бензину
4. асфальтенам
Задание 6.28. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Горячий асфальтовый бетон …
Вариант ответов:
1. медленно набирает прочность
2. можно долго хранить до применения
3. можно укладывать на влажное основание
4. быстро набирает прочность при уплотнении и остывании
Задание 6.29. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В качестве покровного слоя гидроизоляционных материалов может применяться …
Вариант ответов:
1. деготь
2. легкоплавкий битум
3. дорожный битум
4. тугоплавкий битум


Задание 6.30. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Материалы, получаемые путем перевода битума в рабочее состояние нагревом до 140-170°С, называются …
Вариант ответов:
1. рубероиды и пергамины
2. эмульсии и пасты
3. мастики типа МБК-Х, холодные асфальтовые бетоны и растворы
4. мастики типа МБК-Г, горячие асфальтовые бетоны и растворы
Задание 6.31. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Пластичность и водоустойчивость битуму придают …
Вариант ответов:
	1. смолы
2. асфальтены
3. карбены
4. парафины
Задание 6.32. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Битумные и дегтевые мастики относятся по форме к группе ________ гидроизоляционных и кровельных материалов.
Вариант ответов:
1. обмазочных
2. рулонных
3. листовых
4. штучных
Задание 6.33. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Термореактивным полимером является …
Вариант ответов:
1. фурановая смола
2. поливинилхлорид
3. полиэтилен
4. полистирол
Задание 6.34. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В состав полимербетона не входит …
Вариант ответов:
1. вода
2. отвердитель
3. синтетическая смола
4. керамзит
Задание 6.35. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К недостаткам пластмасс относится низкая …
Вариант ответов:
1. химическая стойкость
2. теплопроводность
3. теплостойкость
4. истираемость
Задание 6.36. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
В пластмассах наполнитель не выполняет функцию …
Вариант ответов:
1. повышения прочности
2. матрицы
3. армирующего элемента
4. экономии полимера
Задание 6.37. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Недостатком битумов и дегтей является …
Вариант ответов:
1. узкий интервал эксплуатационных температур
2. плохая адгезия
3. водонепроницаемость
4. водостойкость
Задание 6.38. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Гидроизоляционным материалом на негниющей основе является …
Вариант ответов:
1. стеклорубероид
2. рубероид
3. наплавляемый рубероид
4. пергамин
Задание 6.39. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Ондулин относится по форме к группе _________ гидроизоляционных и кровельных материалов.
Вариант ответов:
1. листовых
2. штучных
3. рулонных
4. обмазочных
Задание 6.40. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Согласно ГОСТ 6617-76, битум нефтяной строительный с глубиной проникания иглы 45 мм (при 25°С) и температурой размягчения 81°С маркируется …
Вариант ответов:
1. БН-50/50
2. БН-70/30
3. БН-90/10
4. БНД-40/60
Задание 6.41. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Вязкость твердых битумов определяют, используя …
Вариант ответов:
1. пенетрометр
2. вискозиметр
3. дуктилометр
4. прибор «Кольцо и шар»
Задание 6.42. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Достоинством холодного асфальтобетона является …
Вариант ответов:
1. большая длительность хранения
2. быстрое нарастание прочности
3. высокая механическая прочность
4. высокое сопротивление сдвигу
Задание 6.43. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Основным достоинством гидроизоляционных материалов является …
Вариант ответов:
1. водонепроницаемость
2. низкая плотность
3. низкая морозостойкость
4. высокая пористость
Задание 6.44. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Достоинством полимерных материалов является …
Вариант ответов:
1. технологичность
2. низкий предел теплостойкости
3. высокий коэффициент термического расширения
4. малая поверхностная твердость
Задание 6.45. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Недостатком полимерных материалов является …
Вариант ответов:
1. склонность к ползучести
2. низкая плотность
3. высокая прочность
4. низкая химическая стойкость
Задание 6.46. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Строительным материалом на основе термопластичного полимера является …
Вариант ответов:
1. линолеум
2. стеклопластик
3. полимербетон
4. гетинакс
Задание 6.47. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Полимеры, которые могут многократно переходить в пластическое состояние при нагревании и отвердевать при охлаждении, называются …
Вариант ответов:
1. термопластичными
2. термореактивными
3. гомоцепными
4. гетероцепными
Задание 7.1. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К неорганическим теплоизоляционным материалам относятся…
Вариант ответов:
1. пенополиуретан
2. пенополистерол
3. фибролит
4. керамзит
Задание 7.2. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Материал, изготовленный из смеси лентообразной древесной стружки и цементного или магнезиального вяжущего называется…
Вариант ответов:
1. стекловатой
2. керамзитом
3. фибролитом
4. минеральной ватой
Задание 7.3. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:


Теплоизоляционные материалы делят на марки по …
Вариант ответов:
1. средней плотности в состоянии естественной влажности
2. прочности при 10%-й линейной деформации
3. средней плотности в сухом состоянии
4. теплопроводности
Задание 7.4. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Технология формовки экструзионного пенополистирола основана на принципе …
Вариант ответов:
1. прессования и выдавливания
2. литья
3. проката
4. вытягивания
Задание 7.5. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Органическим теплоизоляционным материалом является …
Вариант ответов:
1. пенополиуретан
2. минеральная вата
3. пеностекло
4. аглопорит


Задание 7.6. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Степень упругости теплоизоляционных материалов характеризуется …
Вариант ответов:
	1. коэффициентом возврата
[image: 02A302E63E5CBA7B911B8A1AB3D5FC5C]
где h2 – толщина образца после снятия нагрузки, h0 – первоначальная толщина образца


	2. коэффициентом сжимаемости
[image: 77614A017717C9C5E70A6EA18B60F765]
где h1 – толщина образца под нагрузкой, h0 – первоначальная толщина образца

	3. коэффициентом возврата
[image: B07D8AEA017B30DBA8E2F869BD896E65]
где h1 – толщина образца под нагрузкой, h0 – первоначальная толщина образца

	4. коэффициентом сжимаемости
[image: FCA70019F9A0A118244FA10B0DB340C9]
где h2 – толщина образца после снятия нагрузки, h0 – первоначальная толщина 
образца


Задание 7.7. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для наружных работ не применяется                  краска.
Вариант ответов:
1. кремнийорганическая (вододисперсионная)
2. акриловая
3. клеевая
4. цементная
Задание 7.8. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
К суспензии пигмента в лаке относится…
Вариант ответов:
1. эмалевая краска
2. вододисперсионная краска
3. бутадиенстирольная краска
4. пастовый состав
Задание 7.9. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Для временной защиты окрашиваемой поверхности применяется _______________ лакокрасочный материал
Вариант ответов:
1. специальный
2. консервационный
3. ограничено атмосферостойкий
4. водостойкий
Задание 7.10. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Молотый диатомит в краске играет роль …
Вариант ответов:
1. стабилизатора
2. пигмента
3. связующего
4. наполнителя
Задание 7.11. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Способность пигмента сохранять свой цвет под действием ультрафиолетовых лучей называется …
Вариант ответов:
1. укрывистостью
2. атмосферостойкостью
3. светостойкостью
4. красящей способностью
Задание 7.12. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Вещество для ускорения высыхания олифы называется …
Вариант ответов:
1. клей
2. диспергатор
3. сиккатив
4. казеин
Задание 7.13. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Входящим в состав лакокрасочных материалов вспомогательным веществом, служащим для уменьшения вязкости красок, является …
Вариант ответов:
1. разбавитель
2. растворитель
3. сиккатив
4. шпатлевка
Задание 7.14. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Твердость лакокрасочного покрытия определяется как …
Вариант ответов:
1. отношение времени затухания колебаний маятника, установленного на поверхности покрытия, ко времени затухания колебаний того же маятника, установленного на стеклянной пластинке, выраженное в процентах
2. способность материала противостоять механическому проникновению в него посторонних тел
3. способность сохранять целостность при изгибании на стержне определенного диаметра
4. способность сохранять свой цвет при воздействии света
Задание 7.15. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Вспомогательным веществом, входящим в состав лакокрасочных материалов, служащим для ускорения высыхания пленок, является …
Вариант ответов:
1. сиккатив
2. разбавитель
3. растворитель
4. шпатлевка
Задание 7.16. Выбрать один вариант ответа из предложенного множества:
Растворы природных или искусственных смол в органических растворителях являются связующими веществами в ________ красочных составах.
Вариант ответов:
1. летучесмоляных
2. масляных
3. водоэмульсионных
4. клеевых



Критерии оценки теста по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы

	Оценка
	Критерии
	Шкала, %

	отлично
	более 21 правильных ответов
	85-100

	хорошо
	18-20 правильных ответов
	75-84

	удовлетворительно
	15-17 правильных ответов
	60-74

	неудовлетворительно
	менее 15 правильных ответов
	менее 60




Правильные ответы на тестовые задания 
по дисциплине Б1.О.08.02  Строительные материалы

	№ 
задания
	Правильный ответ

	1.1
	удельная прочность (коэффициент конструктивного качества)

	1.2
	масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии

	1.3
	


	1.4
	способность материала поглощать водяной пар из воздуха

	1.5
	модуль упругости

	1.6
	отношение предела прочности к относительной плотности материала

	1.7
	количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг материала на 1оС

	1.8
	потере массы, отнесенной к площади поверхности истирания

	1.9
	Wm = ((mнас – mс)/ mс) 100

	1.10
	степень заполнения материала порами

	1.11
	длительное время выдерживать действие температуры более 1580°С, не размягчаясь и не деформируясь

	1.12
	максимальное напряжение, которое выдерживает материал без разрушения

	1.13
	масса единица объема материала в естественном состоянии (вместе с порами)

	1.14
	Вт/м·К

	1.15
	сохранять прочность в водонасыщенном состоянии

	1.16
	способность материала сопротивляться фильтрации воды под давлением

	1.17
	


	1.18
	способность сопротивляться разрушению под действием напряжений, возникающих от нагрузок

	1.19
	длительное время выдерживающие действие температуры в пределах 1350-1580°С

	1.20
	способность материала в определенных пределах воспринимать воздействие механических нагрузок, не разрушаясь

	1.21
	относительное содержание влаги в материале

	1.22
	


	1.23
	какое количество тепла проходит за 1 секунду через стену площадью 1 м2 и толщиной 1 м из данного материала при разности температур 1 градус

	1.24
	пенобетон

	1.25
	предел прочности

	2.1
	песок

	2.2
	гнейс, мрамор, кварцит, глинистый сланец

	2.3
	метаморфических

	2.4
	бутовый камень, щебень, гравий, песок

	2.5
	кварцевый порфир, трахит, андезит, диабаз, базальт

	2.6
	гравий

	2.7
	CaCO3

	2.8
	отличается формой частиц

	2.9
	не изверженных глубинных

	2.10
	доломит, гипс, ангидрит, боксит

	2.11
	механических осадочных

	2.12
	гранит, сиенит, габбро, диорит

	2.13
	перекристаллизации под влиянием высоких температур и давлений

	2.14
	глубинными

	2.15
	рыхлых обломочных

	2.16
	известняк

	3.1
	высокими значениями водопотребности

	3.2
	огнеупорность

	3.3
	спекаемость

	3.4
	связующей способностью

	3.5
	глина

	3.6
	отощающие

	3.7
	полусухой

	3.8
	силикатов

	3.9
	прочности при сжатии и изгибе

	3.10
	высокая прочность и низкая теплопроводность

	3.11
	закаленное

	3.12
	осветлением

	3.13
	смальтой

	3.14
	пуленепробиваемое

	4.1
	≤2%

	4.2
	Это тонкий порошок, получаемый смачиванием извести с водой

	4.3
	Ca(OH)2

	4.4
	CaO

	4.5
	≤23%

	4.6
	воды в 3…4 раза больше, чем извести

	4.7
	интервалом времени от момента затворения до момента начала, когда игла прибора Вика не доходит до дна в кольце с гипсовым тестом на 1…2 мм

	4.8
	≤14%

	4.9
	известь строительная воздушная

	4.10
	CaCO3=CaO+CO2

	4.11
	 2ч

	4.12
	>25 мин

	4.13
	высокопрочный гипс

	4.14
	8 … 25 мин

	4.15
	среднегасящейся высокоэкзотермичной

	4.16
	воздушное

	4.17
	строительный гипс

	4.18
	количеством воды, приходящейся на 100 г гипса, при котором расплыв гипсового теста на вискозиметре Суттарда соответствует диаметру 18 см

	4.19
	гидратная известь

	4.20
	сульфатов

	4.21
	


	4.22
	пуццолановый портландцемент

	4.23
	Бетонных изделий, изготавливаемых пропариванием

	4.24
	зимнего бетонирования

	4.25
	10-20%

	4.26
	сульфатостойкий портландцемент

	4.27
	быстротвердеющий портландцемент

	4.28
	3CaO∙Al2O3∙6H2O

	4.29
	пластифицированного портландцемента

	4.30
	Внутренних усадочных трещин или отсутствие любых трещин

	4.31
	растворение Ca(OH)2

	4.32
	известняк ≈45%
    боксит ≈55%

	4.33
	количеством воды, в процентах от массы цемента, при котором пестик прибора Вика не доходит до дна на 5-7 мм

	4.34
	быстротвердеющий

	4.35
	гипсоглиноземистый цемент

	4.36
	романцемент

	4.37
	[image: C9E20CDAEE8D8EC06EC13BCD6037DC96]

	4.38
	измельченная смесь природного гипса с клинкером, полученным обжигом до спекания и частичного сплавления сырьевой смеси из известняка и глины в соотношении 3:1

	4.39
	быстротвердеющий портландцемент

	4.40
	увеличение тонкости помола цемента

	5.1
	особо тяжелый

	5.2
	средней плотности

	5.3
	жесткостью

	5.4
	цемента и воды при постоянном Ц/В

	5.5
	осадки стандартного конуса

	5.6
	жаростойкий

	5.7
	пуццолановый портландцемент

	5.8
	железную руду, скрап

	5.9
	тяжелый

	5.10
	Rб = АRц(Ц/В±С)

	5.11
	пенно- и газобетон

	5.12
	плотной

	5.13
	крупнопористом

	5.14
	легкий 500-1800 кг/м3

	5.15
	низкая прочность на растяжение

	5.16
	пластифицированный портландцемент

	5.17
	пропариванием

	5.18
	глиноземистый цемент

	5.19
	неоднородна

	5.20
	известняк

	5.21
	изготавливаются на месте строительства

	5.22
	увеличивается

	5.23
	керамзитовый гравий

	5.24
	вода

	5.25
	уменьшается

	5.26
	магнетит

	5.27
	полимербетоном

	5.28
	истинной плотности песка

	5.29
	стандартным конусом и виброплощадкой

	5.30
	15 х 15 х 15

	5.31
	дорожному

	5.32
	 добавить воду (В) и цемент (Ц) при соблюдении водоцементного отношения (В/Ц)

	5.33
	автоклавная обработка

	5.34
	кварцевый песок, известь, вода

	6.1
	равновесной

	6.2
	


	6.3
	ядро имеется, но окраской от заболони не отличается

	6.4
	а≤100мм, б/а‹2

	6.5
	закомелистость

	6.6
	слой живых клеток между заболонью и лубом, из которого ежегодно формируется годовое кольцо

	6.7
	продольный срез, проходящий перпендикулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания

	6.8
	косослой

	6.9
	стандартной

	6.10
	соответствующая полному насыщению стенок клеток древесины влагой

	6.11
	антипиренами

	6.12
	ядровыми

	6.13
	низкая звукопроводность

	6.14
	12

	6.15
	≥ 5 оС

	6.16
	составленный

	6.17
	окисленным битумом

	6.18
	температуры размягчения

	6.19
	мастику

	6.20
	пороизол, гернит, мастика изол

	6.21
	минимальнуютемпературу размягчения

	6.22
	твердости

	6.23
	теплостойкость, °С

	6.24
	фракциям масел

	6.25
	тугоплавкий битум

	6.26
	дуктилометр

	6.27
	асфальтенам

	6.28
	быстро набирает прочность при уплотнении и остывании

	6.29
	тугоплавкий битум

	6.30
	мастики типа МБК-Г, горячие асфальтовые бетоны и растворы

	6.31
	смолы

	6.32
	обмазочных

	6.33
	фурановая смола

	6.34
	вода

	6.35
	теплостойкость

	6.36
	матрицы

	6.37
	узкий интервал эксплуатационных температур

	6.38
	стеклорубероид

	6.39
	листовых

	6.40
	БН-50/50

	6.41
	вискозиметр

	6.42
	большая длительность хранения

	6.43
	водонепроницаемость

	6.44
	технологичность

	6.45
	склонность к ползучести

	6.46
	линолеум

	6.47
	термопластичными

	7.1
	керамзит

	7.2
	фибролитом

	7.3
	средней плотности в сухом состоянии

	7.4
	прессования и выдавливания

	7.5
	пенополиуретан

	7.6
	коэффициентом  возврата
[image: 02A302E63E5CBA7B911B8A1AB3D5FC5C]

	7.7
	клеевая

	7.8
	эмалевая краска

	7.9
	консервационный

	7.10
	наполнителя

	7.11
	светостойкостью

	7.12
	сиккатив

	7.13
	разбавитель

	7.14
	отношение времени затухания колебаний маятника, установленного на поверхности покрытия, ко времени затухания колебаний того же маятника, установленного на стеклянной пластинке, выраженное в процентах

	7.15
	сиккатив

	7.16
	летучесмоляных
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ДИСЦИПЛИНАРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

по компетенции УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач

	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	УК-1.1
Выполняет поиск необходимой информации, ее критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников.
	Знать:
- основные направления развития промышленности строительных материалов и конструкций и методы повышения их качества и эффективности.
Уметь:
- использовать нормативные документы при оценке качества строительных материалов.
Владеть:
- навыком использования нормативных документов в строительной деятельности.

	УК-1.2.
Использует системный подход для решения 
поставленных задач.
	Знать:
- взаимосвязь состава, строения и свойств материалов, методы оценки показателей их качества.
Уметь:
- анализировать влияние окружающей среды на материал в конструкции и сооружении;
- выбирать оптимальный материал для конструкции, работающий в заданных условиях эксплуатации.
Владеть:
- практическим навыком оценки качества строительных материалов.



Распределение заданий по типам и уровням сложности
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество 
заданий

	Семестр 2

	УК-1.1
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление соответствия
	4

	
	
	на дополнение
	3

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	УК-1.2
	Базовый (20%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (70%)
	на установление соответствия
	7

	
	Высокий (10%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для УК-1
	20






Комплект тестовых заданий 
	Индикатор 
	УК-1.1 
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа 

	1. Ключевое направление в развитии современных строительных конструкций
А) Увеличение массы и толщины материалов
Б) Применение легких и высокопрочных композитов
В) Отказ от использования металлических каркасов
Г) Производство только однотипных конструкций

Б

2. Какой показатель является ключевым при оценке эффективности строительных материалов?
А) Высокая стоимость без улучшения характеристик
Б) Сочетание прочности, долговечности и энергоэффективности
В) Быстрое разрушение под нагрузкой
Г) Невозможность рециклинга

Б


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа / введите ответ

	3. Установите соответствие между специальным видом бетона и рекомендуемыми для него вяжущими веществами.
1. Кислотоупорный бетон
2. Жаростойкий бетон
3. Дорожный бетон

Варианты ответов:
А) растворимое стекло с кремнефтористым натрием 
Б) глиноземистый цемент, шлакопортландцемент, растворимое стекло с кремнефтористым натрием 
В) портландцемент с пластифицирующими и гидрофобными добавками 

1А, 2Б, 3В

4. Установите соответствие между наименованием порока древесины и его определением.
1. Сбежистость
2. Морозобоина
3. Косослой

Варианты ответов:
А) резкое уменьшение толщины бревна на всем протяжении от комля до вершины 
Б) наружная продольная трещина, суживающаяся в направлении к центру ствола, возникающая в растущем дереве при низкой температуре 
В) винтообразное направление волокон древесины 
Г) одна или несколько внутренних радиальных продольных трещин, проходящих через сердцевину ствола и не выходящих на его поверхность 
Д) искривление ствола дерева по длине 

1А, 2Б, 3В

5. На основе заключения о качестве строительного гипса дайте условное обозначение строительного гипса по ГОСТ 125: ____________ Пример ввода ответа: Г-2 А III
Остаток на сите №02: 13.9% 
Начало схватывания: 6 мин
Конец схватывания: 27 мин
Предел прочности при сжатии: 11.2 МПа
Пределе прочности при изгибе: 5.1 МПа

Справочная информация:



:



Г-10 Б II

6. Теплостойкость битума характеризуется параметром, называемым температурой _____________
РАЗМЯГЧЕНИЯ

7. Согласно стандарту (ГОСТ 9169-75 Сырье глинистое для керамической промышленности. Классификация), пластичность глины оценивается числом пластичности (Пл). Оцените степень пластичности глины для изготовления керамических изделий, если влажность, соответствующая нижней границе текучести, составляет 24 %, а влажность, соответствующая границе раскатывания глиняного жгута, – 6,5 %. Пример ввода ответа: непластичная
Справочная информация:
В зависимости от Пл глины делятся на высокопластичные (свыше 25), среднепластичные (свыше 15 до 25), умереннопластичные (свыше 7 до 15), малопластичные (свыше 3 до 7) и непластичные. 
Число пластичности Пл, %, рассчитывается по формуле: 
Пл = Wт – Wр, 
где Wт – влажность нижней границы текучести, %; 
Wр – влажность границы раскатывания глиняного жгута, %.

СРЕДНЕПЛАСТИЧНАЯ

8. Соотнесите название граней кирпича с их названием



Тычок 6, Ложок 4, Постель 5 

9. Соотнесите способ формования керамических изделий и влажность формовочной массы
1. Сухой	. 
2. Полусухой	.
3. Жесткий	. 
4. Пластический	. 
5. Шликерный	

А) 2-6%
Б) 8-12%
В) 13-18%
Г) 18- 25%
Д) до 45%

1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	10. Определите наибольшую и наименьшую крупность щебня, если частные остатки на ситах с размерами отверстий:
40 мм - 0,9 кг.
20 мм - 10,1 кг.
10 мм - 6,5 кг.
5 мм - 1,8 кг.
Прошло через сито 5 мм - 0,7 кг.
Ответ ввести через запятую. Пример ввода ответа: 10, 5
Справочная информация:

По результатам просеивания определяют частный остаток на каждом сите аi, %, по формуле 


где - масса остатка на данном сите, г; - масса пробы, г.

Определяют полные остатки на каждом сите в процентах массы пробы, равные сумме частных остатков на данном сите и всех ситах с большими размерами отверстий.
d и D - наименьшие и наибольшие номинальные размеры зерен.



40, 5

	Индикатор 
	УК-1.2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа 

	11. Какое свойство строительного материала снижается при увеличении его пористости?
А) Теплоизоляция
Б) Прочность
В) Водопоглощение
Г) Паропроницаемость

Б

12. Какое строение материала обеспечивает наилучшие звукоизоляционные свойства?
А) Монолитное
Б) Слоистое
В) Пористое
Г) Волокнистое

В


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	13. Установите соответствие:
1. К керамическим изделиям с пористым черепком относятся – 
2. К керамическим изделиям с плотным черепком относятся –

Варианты ответов:
А) керамические стеновые кирпич и камень, изделия для кровли, дренажные трубы, облицовочные плитки
Б) плитки для пола, санитарный фарфор, клинкерный кирпич, керамогранит

1А, 2Б

14. Сопоставьте вид пиломатериала с его назначением:
1. Доска обрезная
2. Брус
3. Вагонка
4. Горбыль 

Варианты ответов:
А) Для устройства полов, обшивки стен, изготовления мебели.
Б) Для возведения несущих конструкций (балок, стропил, столбов).
В) Для внутренней и внешней отделки стен и потолков.
Г) Для устройства опалубки, временных сооружений, подсобных построек.

1А, 2Б, 3В, 4Г

15. Сопоставьте вид кровельного материала с его характеристиками:
1. Металлочерепица
2. Битумная черепица
3. Керамическая черепица
4. Композитная черепица

Варианты ответов:
А) Устойчивость к коррозии, малый вес, но подверженность шуму при дожде.
Б) Гибкость, хорошие гидроизоляционные свойства, но ограниченный срок службы.
В) Долговечность, устойчивость к воздействию ультрафиолета, но высокая стоимость.
Г) Легкость, простота монтажа, но низкая стойкость к механическим повреждениям.

1А, 2Б, 3В, 4Г

16. Определите соответствие между областью применения и требованиями к материалу: 
Область применения
1. Внутренние стены жилого дома
2. Наружные стены промышленного здания
3. Подземные сооружения

Требование к материалу
А) Водонепроницаемость
Б) Экологическая безопасность
В) Теплоизоляционные свойства

1Б, 2В, 3A

17. Соотнесите климатическую зону с рекомендуемым типом теплоизоляционного материала:
Климатическая зона
1. Крайний Север
2. Влажный тропический климат
3. Умеренный континентальный климат
4. Пустынный климат

Теплоизоляционный материал
А) Пенополистирол
Б) Минеральная вата
В) Пеностекло
Г) Эковата

1В, 2А, 3Б, 4Г

18. Соотнесите влияние структуры материала на его свойства.
Структура материала
1. Крупнопористая структура
2. Мелкозернистая структура
3. Волокнистая структура

Свойство материала
А) Высокая прочность на растяжение
Б) Низкая теплопроводность
В) Высокая плотность

1Б, 2В, 3А

19. Установите соответствие между типами воздействий окружающей среды и последствиями для строительных материалов.
Тип воздействия
1. Повышенная влажность (регулярный контакт с водой)
2. Циклическое замораживание и оттаивание
3. Ультрафиолетовое излучение


Последствия для материала
А) Разрушение полимерных материалов, изменение цвета, снижение прочности
Б) Развитие коррозии металлов, гниение древесины, образование плесени
В) Разрушение структуры материала из-за расширения воды при замерзании

1Б, 2В, 3А


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	20. При испытании на сжатие серии образцов тяжелого бетона (кубов с ребром 10 см), твердевших 16 суток в нормальных условиях, средний уровень прочности составил 28,4 МПа. 
Установить класс бетона (в возрасте 28 суток) при нормативном значении коэффициента вариации прочности бетона 13,5 %. 
Пример ввода ответа: В15

Справочная информация:
Прочность бетона в возрасте 28 суток (марочная прочность) R28=Rn*(lg28/lgn), где Rn – прочность бетона в возрасте n суток, n – время твердения бетона в сутках.
Класс прочности бетона связан с его средней прочностью выражением:
[image: C:\Temp\ksohtml9320\wps1.jpg] ,	
где [image: C:\Temp\ksohtml9320\wps2.jpg]– численное значение класса бетона по прочности на 
сжатие, МПа; [image: C:\Temp\ksohtml9320\wps3.jpg] – средняя прочность бетона на сжатие, МПа;
[image: wps4] – статистический коэффициент, характеризующий принятую при проектировании обеспеченность класса бетона (для уровня доверительной вероятности 95 % [image: C:\Temp\ksohtml9320\wps5.jpg] =1,64); [image: C:\Temp\ksohtml9320\wps6.jpg] – коэффициент вариации прочности бетона на производстве (среднеотраслевое или нормативное значение [image: C:\Temp\ksohtml9320\wps7.jpg] = 13,5 %), в долях единицы.
Классы прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В22,5; В25; В27,5; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В70; В80; В90; В100; В110; В120,

В25




Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых 
для выполнения тестовых заданий 
	Номер задания
	Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения задания

	7, 10, 20
	калькулятор



Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	Б
	11
	Б

	2
	Б
	12
	В

	3
	1А, 2Б, 3В
	13
	1А, 2Б

	4
	1А, 2Б, 3В
	14
	1А, 2Б, 3В, 4Г

	5
	Г-10 Б II
	15
	1А, 2Б, 3В, 4Г

	6
	РАЗМЯГЧЕНИЯ
	16
	1Б, 2В, 3A

	7
	СРЕДНЕПЛАСТИЧНАЯ
	17
	1В, 2А, 3Б, 4Г

	8
	Тычок 6, Ложок 4, Постель 5 
	18
	1Б, 2В, 3А

	9
	1А, 2Б, 3В, 4Г, 5Д
	19
	1Б, 2В, 3А

	10
	40, 5
	20
	В25



Критерии оценки тестовых заданий 
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	на дополнение
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/ 
нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
на дополнение; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует



Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся
	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70



[bookmark: _GoBack]Составитель:
А.М. Даминова, доцент кафедры СКиТС, к.т.н. __________________
15 апреля 2026 г.

Оценочные средства 
для диагностического дисциплинарного тестирования

по компетенции ОПК-3 Способен принимать решения в профессиональной сфере, используя теоретические основы и нормативную базу строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства

	Код и содержание индикаторов достижения
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	ОПК-3.1
Принимает решения в профессиональной деятельности, используя теоретическую и нормативно-правовую базу строительной отрасли.
	Знать:
- теоретическую и нормативно-правовую базу в области строительных материалов.
Уметь:
- использовать нормативные документы при оценке качества строительных материалов.
Владеть:
- навыком использования нормативных документов в строительной деятельности.

	ОПК-3.2
Осуществляет выбор строительных материалов и оценивает качество строительной продукции на основе экспериментальных исследований их свойств.
	Знать:
- взаимосвязь состава, строения и свойств материалов, методы оценки показателей их качества.
Уметь:
- анализировать влияние окружающей среды на материал в конструкции и сооружении;
- выбирать оптимальный материал для конструкции, работающей в заданных условиях эксплуатации. 
Владеть:
- практическим навыком оценки качества строительных материалов на основе экспериментальных исследований их свойств.

	ОПК-3.3
Описывает основные сведения о строительной продукции и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии.
	Знать:
- наименования и основную номенклатуру строительных материалов, используемых в строительстве.
Уметь:
- описывать основные сведения о строительной продукции и процессах профессиональной деятельности посредством использования профессиональной терминологии.
Владеть:
- навыком работы с системой показателей качества продукции в строительстве.



Распределение заданий по типам и уровням сложности
	Индикатор компетенции
	Уровень сложности задания
	Тип задания
	Количество 
заданий

	Семестр 2

	ОПК-3.1
	Базовый (29%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (57%)
	на установление соответствия
	4

	
	Высокий (14%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК-3.2
	Базовый (29%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (57%)
	на установление последовательности
	2

	
	
	на установление соответствия
	2

	
	Высокий (14%)
	с развернутым ответом
	1

	ОПК-3.3
	Базовый (29%)
	с выбором одного/нескольких ответов
	2

	
	Повышенный (57%)
	на установление соответствия
	4

	
	Высокий (14%)
	с развернутым ответом
	1

	Итого для ОПК-3
	21


Комплект тестовых заданий 
	Индикатор 
	ОПК-3.1 
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа 

	1. Марку гипсовых вяжущих веществ определяют через _________ твердения
А) 180 сут
Б) 28 сут
В) 2 ч
Г) 3 сут

В

2. Марка и обозначение стеновых керамических изделий  (например, М100) устанавливаются в зависимости от…
А) средней плотности
Б) водопоглощения
В) прочности
Г) морозостойкости

В


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	3. Установите соответствие между свойством и формулой для его вычисления, где m – масса, Va – объем в абсолютно плотном состоянии, Vе – объем в естественном состоянии,  – истинная плотность, m – средняя плотность:
1. Истинная плотность
2. Средняя плотность
3. Пористость

Варианты ответов:
А) m/ Va
Б) (-m)/ 
В) m/
Г) m/ Vе

1А, 2Г, 3Б

4. Установите соответствие между свойством и его определением: 
1. Водостойкость
2. Воздухостойкость
3. Морозостойкость

Варианты ответов:
А) способность материала сохранять прочность в водонасыщенном состоянии  
Б) способность материала выдерживать многократные попеременные воздействия увлажнения и высушивания без значительного снижения прочности  
В) способность материала в водонасыщенном состоянии выдерживать многократные попеременные замораживания и оттаивания без значительного снижения прочности 
Г) способность материала в водонасыщенном состоянии увеличивать прочность 

1А, 2Б, 3В
5. Установите соответствие между направлением действия нагрузки и значением предела прочности древесины: 
1. Поперечный изгиб
2. Сжатие вдоль волокон
3. Скалывание вдоль волокон

Варианты ответов:
А) 40-60 МПа
Б) 120-150 МПа
В) 90-110 МПа
Г) 5-7 МПа

1В, 2А, 3Г

6. Выберите условия испытания битума при определении пенетрации (глубины проникания иглы в битум)
1. Температура
2. Нагрузка на иглу
3. Время погружения иглы

Варианты ответов:
1) 18 оС
2) 25 оС
3) 300 г
4) 100 г
5) 20 г
6) 5 сек
7) 60 сек
8) 20 сек
9) не регламентируется

1Б, 2Г, 3Е (25 оС 100 г 5 сек)


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	7. При определении прочности на сжатие полнотелого керамического кирпича были получены следующие значения:

	Pi, кН
	Fiв, см2
	Fiн, см2

	465
	298
	295

	480
	300
	303

	475
	296
	300

	369
	295
	308

	490
	293
	301



Pi - разрушающая нагрузка, установленная при испытании соответствующего образца, кН; Fiв - площадь верхней поверхности соответствующего образца, см2; Fiн - площадь нижней поверхности соответствующего образца, см2.
Если среднее значение прочности при изгибе составило 3,4 МПа, то согласно данным таблицы марка кирпича по прочности М… 
Пример ввода ответа: М300

Справочная информация:
В соответствии с ГОСТ 530-2012 предел прочности при сжатии изделий Rсж, МПа, вычисляют по 
формуле
[image: C:\Temp\ksohtml9224\wps3.jpg]  
где Р – наибольшая нагрузка, установленная при испытании образца, Н; 
F – площадь поперечного сечения образца (без вычета площади пустот); вычисляют как среднеарифметическое значение площадей верхней и нижней поверхностей, мм2).

Значение предела прочности при сжатии образцов вычисляют с точностью до 0,1 МПа 
как среднеарифметическое значение результатов испытаний установленного числа образцов.
Таблица 7 - Пределы прочности изделий при сжатии и изгибе (ГОСТ 530-2012)
	Марка изделий
	Предел прочности при сжатии изделий, МПа
	Предел прочности при изгибе, МПа

	
	
	полнотелого кирпича
	пустотелого кирпича формата менее 1,4НФ
	пустотелого кирпича формата 1,4НФ

	
	Средний для пяти образ-
цов
	Наимень-
ший для отдель-
ного образца
	Средний для пяти образцов
	Наимень-
ший для отдель-
ного образца
	Средний для пяти образцов
	Наимень-
ший для отдель-
ного образца
	Средний для пяти образцов
	Наимень-
ший для отдель-
ного образца

	М300
	30,0
	25,0
	4,4
	2,2
	3,4
	1,7
	2,9
	1,5

	М250
	25,0
	20,0
	3,9
	2,0
	2,9
	1,5
	2,5
	1,3

	М200
	20,0
	17,5
	3,4
	1,7
	2,5
	1,3
	2,3
	1,1

	М175
	17,5
	15,0
	3,1
	1,5
	2,3
	1,1
	2,1
	1,0

	М150
	15,0
	12,5
	2,8
	1,4
	2,1
	1,0
	1,8
	0,9

	М125
	12,5
	10,0
	2,5
	1,2
	1,9
	0,9
	1,6
	0,8



М175


	Индикатор 
	ОПК-3.2
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа 

	8. При увеличении влажности древесины от 0 до 30% (до предела гигроскопической влажности) ее прочность… 
А) повышается 
Б) стремится к удельной прочности 
В) не изменяется 
Г) понижается 

Г

9. Теплопроводность сухого теплоизоляционного материала при повышении пористости …
А) снижается 
Б) увеличивается 
В) находится в пределах 0,1-0,5 Вт/моС
Г) остается неизменной

А


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите последовательность элементов / соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	10. Установите соответствие между условиями эксплуатации конструкции и наиболее подходящим строительным материалом для ее изготовления:
1. Фундамент, подверженный постоянному воздействию грунтовых вод
2. Несущие стены во влажном климате, требующие хорошей теплоизоляции
3. Кровля в регионе с частыми перепадами температур
4. Наружная отделка фасадов в прибрежной зоне с высоким содержанием соли

Варианты ответов:
А) Древесина, обработанная антисептиком
Б) Бетон с высокой водонепроницаемостью
В) Газобетон автоклавный
Г) Керамическая плитка или клинкерный кирпич
1Б, 2В, 3А, 4Г

11. Расположите этапы выбора оптимального строительного материала для конструкции, работающей в заданных условиях эксплуатации, в правильной последовательности:
1. Анализ потенциальных механизмов разрушения материала под воздействием окружающей среды.
2. Прогнозирование изменений свойств материала во времени под воздействием определенных 
  факторов.
3. Выбор строительного материала с учетом его устойчивости к выявленным факторам.
4. Оценка экономической целесообразности и стоимости различных материалов.

12. Установите соответствие между конкретным фактором окружающей среды и строительным материалом, для которого этот фактор представляет наибольшую опасность:
1. Высокая концентрация сульфатов в грунтовых водах
2. Ультрафиолетовое излучение
3. Постоянная влажность и отсутствие вентиляции
4. Резкие перепады температур

Варианты ответов:
А) Полимерные материалы (ПВХ, полиэтилен)
Б) Известняк
В) Бетон на портландцементе
Г) Древесина без антисептической обработки

1В, 2А, 3Г, 4Б

13. Расположите этапы выбора строительного материала для конкретной конструкции с учетом нормативных требований в правильной последовательности:
1. Определение функционального назначения конструкции и соответствующих требований к материалу (прочность, морозостойкость, огнестойкость и т.д.).
2. Выбор нескольких потенциально подходящих материалов на основе предварительной оценки требований.
3. Сравнение выбранных материалов с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП, СП) и определение соответствия.
4. Окончательный выбор материала с учетом технических характеристик, стоимости и доступности на рынке.


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	14. При испытании стандартного образца древесины, предназначенного для испытания на сжатие вдоль волокон, были получены следующие результаты: масса образца вместе с бюксом m1=17,45 г., масса образца вместе с бюксом после высушивания до постоянной массы m2=17,0 г., масса бюкса m3=12,5 г., разрушающее усилие на гидравлическом прессе р=20,64 кН. Размер стандартного образца 2х2х3 см.
Средняя плотность древесины 12m при стандартной влажности равна ________ кг/м3.
Предел прочности при сжатии вдоль волокон R12сж при стандартной влажности составляет _____ МПа.
Ответ ввести через запятую, округлить до целых. Пример ввода ответа: 524, 31

Справочная информация:
12m = фm + 2,5*(12-Wф), где фm – средняя плотность при фактической влажности, Wф – фактическая влажность.
R12сж = Rфсж [1 + 0,05*(Wф-12)], где Rфсж – предел прочности при сжатии вдоль волокон при фактической влажности, Wф – фактическая влажность.

418, 46

	Индикатор 
	ОПК-3.3
	Семестр
	2

	Уровень сложности
	Базовый

	Тип задания
	Задания с выбором одного ответа / нескольких ответов

	Инструкция:
	укажите один вариант ответа 

	15. Ячеистый бетон плотностью в сухом состоянии около 700 кг/м3 может использоваться для…
А) работы в агрессивных условиях
Б) несущих бетонных конструкций 
В) теплоизоляции 
Г) ограждающих конструкций зданий 

Г

16. Для защиты от радиации применяют бетон, который по средней плотности классифицируется как … 
А) особо легкий 
Б) легкий 
В) тяжелый
Г) особо тяжелый

Г


	Уровень сложности
	Повышенный

	Тип задания
	Задания на установление последовательности / соответствия

	Инструкция:
	установите соответствие между объектами задания и вариантами ответа

	17. Установите соответствие между типом цемента и его основным назначением/свойством.
1. Портландцемент марки ЦЕМ I 42.5Н
2. Пуццолановый цемент
3. Сульфатостойкий цемент
4. Быстротвердеющий цемент

Варианты ответов:
А) Высокая водонепроницаемость, морозостойкость
Б) Быстрое твердение, использование в зимних условиях
В) Экономичный, используется в бетонах средней прочности
Г) Устойчивость к воздействию сульфатов

1В, 2А, 3Г, 4Б

18. Сопоставьте вид вяжущего вещества с его характеристикой:
1. Гипсовое вяжущее 
2. Строительная воздушная известь
3. Портландцемент
4. Гидравлическая известь

Варианты ответов:
А) порошкообразный (тонкодисперсный) материал, полученный совместным помолом цементного клинкера и добавки гипса.
Б) тонкоизмельченные продукты термической обработки естественных или искусственных разновидностей сульфата кальция, способных при затворении водой схватываться, твердеть и превращаться в камень в воздушно-сухой среде (при относительной влажности воздуха не более 60%).
В) вяжущее вещество, получаемое умеренным обжигом, не доводимым до спекания, карбонатных пород, содержащих не более 6 % примесей
Г) вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением умеренно обожженных не до спекания мергелистых известняков, содержащих обычно от 6 до 20 % глинистых примесей.

1Б, 2В, 3А, 4Г
19. Укажите правильные характеристики различных типов кирпичей 
1. Клинкерный
2. Огнеупорный
3. Поризованный
4. Пустотелый

Варианты ответов:
А) Низкая теплопроводность, высокая звукоизоляция
Б) Высокая механическая прочность, повышенная плотность
В) Применяется для кладки печей и каминов
Г) Малая масса, улучшенные теплоизоляционные качества

1Б, 2В, 3А, 4Г

20. Установите соответствие между свойством строительного материала и примером материала, обладающего этим свойством в наибольшей степени.
1. Высокая огнестойкость
2. Высокая теплоизоляционная способность
3. Высокая прочность на растяжение
4. Высокая прочность на сжатие

Варианты ответов:
А) Пенополистирол
Б) Арматурная сталь
В) Бетон
Г) Шамотный кирпич

1Г, 2А, 3Б, 4В


	Уровень сложности
	Высокий

	Тип задания
	Задания с развернутым ответом

	Инструкция:
	введите развернутый обоснованный ответ

	21. При рассеве песка на стандартном наборе сит получились следующие частные остатки на ситах с размерами отверстий:
2,5 мм - 30 г.
1,25 мм -  180 г.
0,63 мм - 320 г.
0,315 мм - 210 г.
0,16 мм - 240 г.
Прошло через сито 0.16 мм - 20 г.
Необходимо определить группу песка по крупности. Пример ввода ответа: мелкий

Справочная информация:





КРУПНЫЙ


Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения тестовых заданий 
	Номер задания
	Перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения задания

	7, 14, 21
	калькулятор



Ключи правильных ответов
	Номер задания
	Верный ответ
	Номер задания
	Верный ответ

	1
	В
	11
	1234

	2
	В
	12
	1В, 2А, 3Г, 4Б

	3
	1А, 2Г, 3Б
	13
	1234

	4
	1А, 2Б, 3В
	14
	418, 46

	5
	1В, 2А, 3Г
	15
	Г

	6
	1Б, 2Г, 3Е
	16
	Г

	7
	М175
	17
	1В, 2А, 3Г, 4Б

	8
	Г
	18
	1Б, 2В, 3А, 4Г

	9
	А
	19
	1Б, 2В, 3А, 4Г

	10
	1Б, 2В, 3А, 4Г
	20
	1Г, 2А, 3Б, 4В

	
	
	21
	КРУПНЫЙ



Критерии оценки тестовых заданий 
	Результат оценивания
	Тип задания
	Критерии

	верно
	с выбором одного / 
нескольких ответов
	Полное совпадение с верным ответом

	
	на установление 
последовательности / соответствия
	

	
	с развернутым ответом
	Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок).
Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий).
Обоснованность ответа (наличие аргументов).
Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала).
Сопоставимость с эталонным ответом.

	неверно
	с выбором одного/ нескольких ответов; 
на установление 
последовательности / соответствия; 
с развернутым ответом
	Допущены ошибки или ответ отсутствует



Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся
	Оценка
	Процент верных ответов

	отлично
	91-100

	хорошо
	80-90

	удовлетворительно
	70-79

	неудовлетворительно
	менее 70



Составитель:
А.М. Даминова, доцент кафедры СКиТС, к.т.н. __________________
15 апреля 2026 г.

ПРОТОКОЛ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОС

Протокол о дополнениях и изменениях в ФОС
на   20___-20___  учебный год

1. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие дополнения:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие изменения:
	

	

	




Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ___ г., 
                    (разработчик)

Заведующий кафедрой  _____________________  		______________________
(подпись)  					      (Ф.И.О.)
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