МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине 
Б1.О.08.02 Материаловедение и ТКМ

Направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки Энергообеспечение предприятий

Квалификация бакалавр

Год начала подготовки 2025

Составитель: 
Кобзова И.О.	________________

Одобрено на заседании кафедры подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования
«26» 11 2025 г., протокол № 4

Заведующий кафедрой 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования

____________ С.А. Зеньков

Председатель методической комиссии факультета энергетики и автоматики
_____________   С.В. Латушкина

«26» 11 2025 г., протокол № 4


Ответственный за реализацию ОПОП	________________ Ю.Н. Булатов

Паспорт

фонда оценочных средств

по дисциплине Б1.О.08.02  Материаловедение и ТКМ

1. Код и наименование; ОПК-5 : Способен учитывать свойства конструкционных материалов в теплотехнических расчетах с учетом динамических и тепловых нагрузок

Индикаторы:

ОПК-5.1: Демонстрирует знание областей применения, свойств, характеристик и методов исследования конструкционных материалов, выбирает конструкционные материалы в соответствии с требуемыми характеристиками для использования в области профессиональной деятельности

ОПК-5.2: Демонстрирует знание основных законов механики конструкционных материалов, используемых в теплоэнергетике и теплотехнике

ОПК-5.3: Выполняет расчеты на прочность элементов теплотехнических установок и систем с учетом условий их работы

| Раздел (№, наименование) | Тема | Код индикатора | Форма оценки (текущий контроль, промежуточная аттестация, диагностическое дисциплинарное тестирование) | ФОС (согласно раздела 6 РПД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Общая теория сплавов | 1.1. Механические свойства. Технологические и эксплуатационные свойства | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 | Промежуточная аттестация – экзамен в 1 семестре; Текущий контроль в интерактивной форме – лекция-презентация, лекция-беседа, работа в малых группах; | Отчет по лабораторным работам. Вопросы к экзамену. |
|  | 1.2. Структура металлургического производства. | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
|  | 1.3.Получение чугуна и стали. | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
|  | 1.4.Железоуглеродистые сплавы. Стали. Чугуны. Строение, свойства, классификация | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
|  | 1.5.Термическая обработки металлов. Химико- термическая обработка стали. | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
|  | 1.6.Цветные металлы и сплавы. Строение и свойства. | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
|  | 1.7.Неметаллические и композиционные материалы | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
| Раздел 2. Литейное производство | 2.1.Литейные свойства сплавов.Специальные виды литья | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 | Промежуточная аттестация – экзамен в 1 семестре; Текущий контроль в интерактивной форме – лекция-презентация, лекция-беседа, работа в малых группах; | Отчет по лабораторным работам. Вопросы к экзамену. |
| Раздел 3. Обработка металлов давлением (ОМД) | 3.1.Виды обработки металлов давлением. | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
| Раздел 4. Сварочное производство | 4.1.Процесс сварки. Виды сварки | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |
| Раздел 5. Обработка металла резанием (ОМР) | 5.1. Основные понятия резания. Физические явления в процессе резания | ОПК-5 .1 ОПК-5 .2 ОПК-5 .3 |  |  |

Перечень и краткая характеристика оценочных средств

по дисциплине ____ Б1.О.08.02  Материаловедение и ТКМ _______________________________

| № п/п | Наименование оценочного средства (процесс/конечный продукт) | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства в фонде |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лабораторная работа | Форма организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ дисциплины, приобретения навыков и опыта творческой деятельности, овладения современными методами лабораторной работы с применением технических средств | Макет отчета по лабораторным работам |
| 2. | Экзамен | Экзаменационные билеты содержат по три вопроса, два из разделов курса Материаловедение и ТКМ и один на расшифровку марок сталей, чугунов и цветных сплавов. | Экзаменационный билет |

Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации

| ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ | № и наименование раздела |
| --- | --- |
| 4 | 5 |
| - Механические свойства металлов (прочность, пластичность, ударная вязкость, твердость), методы их определения. - Испытание металлов на растяжение. - Испытания металлов на твердость - Типы кристаллических решеток металлов. Дефекты строения кристаллов (точечные, линейные). Полиморфизм железа. - Характеристика основных фаз и механических смесей фаз в диаграмме Fe-Fe3C. - Кристаллизация доэвтектоидных сталей (по диаграмме Fe-Fe3C). - Кристаллизация эвтектоидной стали (по диаграмме Fe-Fe3C). - Кристаллизация заэвтектоидных сталей (по диаграмме Fe-Fe3C). - Кристаллизация белых доэвтектических чугунов (по диаграмме Fe-Fe3C). - Кристаллизация белого эвтектического чугуна (по диаграмме Fe-Fe3C). - Кристаллизация белых заэвтектических чугунов (по диаграмме Fe-Fe3C). - Виды термической обработки сталей. Влияние термической обработки на механические свойства стали. - Теория термической обработки (основные превращения в стали при нагреве и охлаждении). - Отжиг, виды отжига. - Нормализация. - Закалка (полная и неполная). - Отпуск углеродистой стали, виды отпуска. - Химико-термическая обработка: цементация, азотирование. - Влияние углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. - Классификация, свойства, применение углеродистых сталей. Маркировка по ГОСТ. - Классификация легированных сталей. Маркировка по ГОСТ. - Влияние легирующих элементов на свойства легированных сталей. - Классификация инструментальных легированных сталей, применение. - Чугуны. Классификация, структура, свойства. Маркировка по ГОСТ. - Механические свойства чугунов. Влияние примесей на свойства чугунов. - Медь и ее свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Латунь и ее свойства, применение, маркировка. - Бронза и ее свойства, применение, маркировка. - Алюминий и его свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Алюминиевые сплавы. Классификация, свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Литейные свойства сплавов: 1) жидкотекучесть; 2) усадка линейная и объемная; 3) склонность к образованию горячих и холодных трещин и короблению; 4) склонность к образованию газовых раковини пор. - Сравните литейные свойства серого чугуна и стали. Почему чугун считается лучшим литейным материалом? - Особенности литья алюминиевых сплавов (высокая усадка, склонность к окислению и газопоглощению). - Особенности литья медных сплавов (латуней, бронз). - Понятие о свариваемости материалов. Какие факторы на нее влияют? - Особенности металлургических процессов при сварке (высокие температуры, кратковременность, неравновесность). - Формирование зоны термического влияния (ЗТВ). Назовите и охарактеризуйте основные структурные зоны в ЗТВ низкоуглеродистой стали. - Влияние углерода и легирующих элементов на свариваемость сталей. Понятие углеродного эквивалента и его назначение. - Особенности сварки углеродистых и низколегированных сталей. Основные проблемы и методы их решения. - Особенности сварки высоколегированных сталей (в т.ч. аустенитных нержавеющих). Проблема межкристаллитной коррозии. - Особенности сварки цветных металлов и их сплавов: алюминия, меди, титана (высокая теплопроводность, окисляемость, склонность к росту зерна и т.д.). - Способы сварки разнородных материалов (например, стали с алюминием). Основные трудности. - Что такое температура рекристаллизации (Трекв)? Как она связана с температурой плавления металла (Тпл)? Почему Трекв является границей между горячей и холодной деформацией? - Опишите, как меняются ключевые свойства (прочность, пластичность, твердость) металла в процессе холодной деформации (наклепа). Что такое кривая упрочнения? - Опишите, как меняются те же свойства в процессе горячей деформации. Почему при горячей обработке можно достичь больших степеней деформации без разрушения? - Каким образом горячая ОМД улучшает литую структуру (измельчение зерна, заваривание пор, разрушение дендритов)? К каким улучшениям в свойствах (вязкость, усталостная прочность) это приводит? - Как недостаточная пластичность материала проявляется в виде дефектов при ОМД (трещины при прокатке кромок, разрыв при волочении, надрывы при ковке)? - Какие свойства обусловливают склонность материала к отпускной хрупкости или рекристаллизационной хрупкости после деформации? - Как теплопроводность материала влияет на процесс ОМД? Сравните, например, прокатку меди и титана. - Как химический состав (углерод, легирующие элементы, примеси) влияет на пластичность и сопротивление деформации стали при горячей обработке? - Для прессования: почему материалы с низкой пластичностью при растяжении (например, чугун) могут успешно прессоваться? - Как твердость, прочность (временное сопротивление σв) и вязкость обрабатываемой стали влияют на усилие резания и износ инструмента? - Как теплопроводность обрабатываемого материала влияет на температуру в зоне резания и на стойкость инструмента? Сравните, например, жаропрочные сплавы и алюминий. - Объясните, почему стали с феррито-перлитной структурой (например, доэвтектоидные) имеют хорошую обрабатываемость, а стали с сорбитной или трооститной структурой — плохую. - Как содержание углерода в стали влияет на её обрабатываемость? Почему стали с содержанием углерода 0.3-0.5% часто обрабатываются лучше, чем очень низко- или высокоуглеродистые? - Роль легирующих элементов (хром, никель, молибден, ванадий) и примесей (сера, фосфор, свинец) в обрабатываемости сталей. Какие из них ухудшают, а какие улучшают обрабатываемость и почему? - Какие структурные состояния (отожженное, нормализованное, закаленное) являются наиболее и наименее благоприятными для резания и почему? - Особенности обработки резанием чугунов (серого, ковкого, высокопрочного). Как графитная фаза влияет на обрабатываемость и вид стружки? - Особенности обработки цветных металлов и сплавов (алюминиевых, медных, титановых): основные проблемы (налипание, низкая теплостойкость, высокая химическая активность) и пути их решения. - Какие свойства должны быть у материала режущего инструмента для успешной работы? Перечислите не менее 5 ключевых свойств (например, теплостойкость, красностойкость, износостойкость и т.д.). - Сравните основные классы инструментальных материалов (углеродистые и легированные инструментальные стали, твердые сплавы, керамика, сверхтвердые материалы (БН, Алмаз)) по их ключевым свойствам (теплостойкость, твердость, прочность) и областям применения. - Что такое красностойкость инструментального материала? Почему для обработки жаропрочных сплавов нельзя использовать быстрорежущую сталь, а требуются твердые сплавы или керамика? - Как материалы классифицируют по обрабатываемости? Что такое коэффициент обрабатываемости (например, по отношению к эталонной стали 45)? - Перечислите группы сталей по обрабатываемости (например, легкообрабатываемые автоматные, среднеобрабатываемые конструкционные, труднообрабатываемые легированные и жаропрочные). Объясните причины отнесения к той или иной группе с точки зрения их свойств. | 1. Общая теория сплавов. |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 1 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Механические свойства металлов (прочность, пластичность, ударная вязкость, твердость), методы их определения. - Литейные свойства сплавов: 1) жидкотекучесть; 2) усадка линейная и объемная; 3) склонность к образованию горячих и холодных трещин и короблению; 4) склонность к образованию газовых раковини пор. - Ст1кп, 80, У8А, КЧ 33 – 8, 08Х16Н13М2Б, БрОЦС4 – 2 – 0,5. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 2 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Испытание металлов на растяжение. - Сравните литейные свойства серого чугуна и стали. Почему чугун считается лучшим литейным материалом? - Ст1кп, 30, У12А, ВЧ60, Х18Н9Т, БрА10Ж3Мц2, Д16, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 3 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Испытания металлов на твердость - Особенности литья алюминиевых сплавов (высокая усадка, склонность к окислению и газопоглощению). - 10, У10, СЧ 15, ВЧ 80 – 2, 03Х11Н10М2Т, Бр03Ц7С5Н1, Д18, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 4 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Типы кристаллических решеток металлов. Дефекты строения кристаллов (точечные, линейные). Полиморфизм железа. - Особенности литья медных сплавов (латуней, бронз). - КЧ 45 – 6, У12А, 50, ВЧ 60, 08 кп, 11Х11Н2В2МФ, БрА5, АЛ9 Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 5 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Характеристика основных фаз и механических смесей фаз в диаграмме Fe-Fe3C. - Понятие о свариваемости материалов. Какие факторы на нее влияют? - Ст3, 75, У9А, КЧ 45 – 7, СЧ 45, 03ХН28МДТ, БрС30, АЛ2 Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 6 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Виды термической обработки сталей. Влияние термической обработки на механические свойства стали. - Влияние углерода и легирующих элементов на свариваемость сталей. Понятие углеродного эквивалента и его назначение. - У8, КЧ 56 – 4, 08пс, 80, СЧ 30, 30ХГТ, БрО6Ц6С3, Д1, Билет составил: ст. преподаватель ______________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 7 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Теория термической обработки (основные превращения в стали при нагреве и охлаждении). - Особенности сварки углеродистых и низколегированных сталей. Основные проблемы и методы их решения. - 15кп, 45, ВЧ 50, КЧ 37 – 12, ХГСВФ, БрОЦС – 6 -6 -3, Д16, АЛ9 Билет составил: ст. преподаватель _________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 8 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Отжиг, виды отжига. - Особенности сварки цветных металлов и их сплавов: алюминия, меди, титана (высокая теплопроводность, окисляемость, склонность к росту зерна и т.д.). - 40, Ст2кп, ВЧ 45, КЧ 30 – 6, 75, 20 кп, Н18К12, БрКМц3-1, АЛ9 Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 9 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Нормализация. - Способы сварки разнородных материалов (например, стали с алюминием). Основные трудности. - 60, КЧ 60 – 3, СЧ 25, ВЧ 120 – 2, У11А, 30ХГСН3ВА, БрАЖН 10 – 4 – 4, Л60, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 10 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Закалка (полная и неполная). - Что такое температура рекристаллизации (Трекв)? Как она связана с температурой плавления металла (Тпл)? Почему Трекв является границей между горячей и холодной деформацией? - 08 кп, КЧ 45 – 7, 60, ВЧ 60, СЧ 15, У10А, 30Х2ГСН2ВМ, БрО3Ц12С5, АЛ5 (АК5М), Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 11 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Отпуск углеродистой стали, виды отпуска. - Опишите, как меняются ключевые свойства (прочность, пластичность, твердость) металла в процессе холодной деформации (наклепа). Что такое кривая упрочнения? - Ст4пс, 08 кп, 65, СЧ 25, КЧ 37 – 12, 60С2Н2А, 37Х12Н8Г8МФ6, БрКН11 – 3, Д16. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 12 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Химико-термическая обработка: цементация, азотирование. - Каким образом горячая ОМД улучшает литую структуру (измельчение зерна, заваривание пор, разрушение дендритов)? К каким улучшениям в свойствах (вязкость, усталостная прочность) это приводит? - Ст4пс, 08 кп, 65, СЧ 25, КЧ 37 – 12, ВЧ 60, 04Х18Н10, 12Х2Н4МА, Д1. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 13 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Влияние углерода и постоянных примесей на свойства углеродистых сталей. - Как химический состав (углерод, легирующие элементы, примеси) влияет на пластичность и сопротивление деформации стали при горячей обработке? - КЧ 45 – 6, У12А, 50, ВЧ 60, 05 кп, СЧ 20, 37Х12Н8Г8МФ6, БрО5Ц4С4. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 14 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Химико-термическая обработка: цементация, азотирование. - Как твердость, прочность (временное сопротивление σв) и вязкость обрабатываемой стали влияют на усилие резания и износ инструмента? - 10, ВЧ 60, У10А, СЧ 21, КЧ 37 -12, 08, 30Х2ГСН2ВМ, БрОФ7 – 0,2. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 15 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Классификация, свойства, применение углеродистых сталей. Маркировка по ГОСТ. - Объясните, почему стали с феррито-перлитной структурой (например, доэвтектоидные) имеют хорошую обрабатываемость, а стали с сорбитной или трооститной структурой — плохую. - У12А, СЧ 18, КЧ 45 – 6, 50, ВЧ 60, 08 кп, 40Х10С2М, БрОФ8 – 0,3, Д1. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 16 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Классификация легированных сталей. Маркировка по ГОСТ. - Роль легирующих элементов (хром, никель, молибден, ванадий) и примесей (сера, фосфор, свинец) в обрабатываемости сталей. Какие из них ухудшают, а какие улучшают обрабатываемость и почему? - ВЧ 45, 50, Ст3кп, КЧ 45 – 7, СЧ 32, У12А, 10Х14Г14Н3Т, БрАМц9-2, Д1, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 17 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Влияние легирующих элементов на свойства легированных сталей. - Какие структурные состояния (отожженное, нормализованное, закаленное) являются наиболее и наименее благоприятными для резания и почему? - ВЧ 45, У8, КЧ 55 – 4, 0, 05, СЧ 20, У8А, 10ХНД, БрАЖН 10-4-4, Д16, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 18 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Классификация инструментальных легированных сталей, применение. - Особенности обработки резанием чугунов (серого, ковкого, высокопрочного). Как графитная фаза влияет на обрабатываемость и вид стружки? - 15 кп, ВЧ 50, КЧ 37 – 12, У12, 11Х11Н2В2МФ, БрА5. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 19 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Чугуны. Классификация, структура, свойства. Маркировка по ГОСТ. - Какие свойства должны быть у материала режущего инструмента для успешной работы? Перечислите не менее 5 ключевых свойств (например, теплостойкость, красностойкость, износостойкость и т.д.). - 05 кп, 10, У10А, ВЧ 42, КЧ 60 – 3, СЧ 32, 50ХФА, 08Х18Н10, БрАЖН10 – 4 – 4. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 20 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Механические свойства чугунов. Влияние примесей на свойства чугунов. - Как материалы классифицируют по обрабатываемости? Что такое коэффициент обрабатываемости (например, по отношению к эталонной стали 45)? - У12А, 35, КЧ 30 -6, СЧ 12, 37Х12Н8Г8МФБ, 14ХГС, БрОФ8 – 0,3. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 21 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Медь и ее свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Особенности обработки цветных металлов и сплавов (алюминиевых, медных, титановых): основные проблемы (налипание, низкая теплостойкость, высокая химическая активность) и пути их решения. - 60, У11А, КЧ 33 – 8, СЧ 18, 08 кп, 37Х12Н8Г8МФБ, 14ХГС, БрОФ8 – 0,3. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 22 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Латунь и ее свойства, применение, маркировка. - Как содержание углерода в стали влияет на её обрабатываемость? Почему стали с содержанием углерода 0.3-0.5% часто обрабатываются лучше, чем очень низко- или высокоуглеродистые? - 40, У10А, КЧ 38 – 10, Ст2, 50ХФА, 08Х18Н10, БрАЖН10 – 4 – 4. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 23 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Бронза и ее свойства, применение, маркировка. - Как теплопроводность обрабатываемого материала влияет на температуру в зоне резания и на стойкость инструмента? Сравните, например, жаропрочные сплавы и алюминий. - 20пс, 85, У8, У12А, СЧ 25, ВЧ 50, КЧ 30 – 6, Х6ВФ, БрС30. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 24 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| --- | --- |
| - Алюминий и его свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Опишите, как меняются ключевые свойства (прочность, пластичность, твердость) - в процессе горячей деформации. Почему при горячей обработке можно достичь больших степеней деформации без разрушения? - 25, У13, У7А, СЧ 40, ВЧ 120, КЧ 45 – 7, 30Х2ГСН2ВМ, БрС30. Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |
| Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» | Экзаменационный билет № 25 по дисциплине Материаловедение и ТКМ направление подготовки 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника профиль подготовки Энергообеспечение предприятий |
| - Алюминиевые сплавы. Классификация, свойства, применение, маркировка по ГОСТ. - Каким образом горячая ОМД улучшает литую структуру (измельчение зерна, заваривание пор, разрушение дендритов)? К каким улучшениям в свойствах (вязкость, усталостная прочность) это приводит? - Ст1, 85, У8А, СЧ 45, ВЧ 120, КЧ 80 – 1,5, 08Х16Н13М2Б, БрАЖ9-4, БрОЦС-3,5-7-5, Билет составил: ст. преподаватель __________________________ Кобзова И.О. Утверждено на заседании кафедры: СДМ протокол от 26 ноября №4 Заведующий кафедрой СДМ ________________________ Зеньков С.А. |  |

Критерии оценки экзамена / зачета по дисциплине Б1.О.08.02  Материаловедение и ТКМ

наименование

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| отлично | Оценки «отлично» заслуживает обучающийся: - обнаруживший всестороннее, систематическое знание особенностей структуры различных материалов и методов исследования их строения; - умеющий выполнять анализ структуры различных видов материалов; - глубоко овладевший методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. |
| хорошо | Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся: - обнаруживший полное знание особенностей структуры различных материалов и методов исследования их строения; - проявивший умение выполнять анализ структуры различных видов материалов; - успешно владеющий методамипроведения стандартных испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. |
| удовлетворительно | Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся: - обнаруживший знания особенностей структуры различных материалов и методов исследования их строения; - проявивший умение выполнять анализ структуры различных видов материалов, в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; - справляющийся с методами проведения стандартных испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. |
| неудовлетворительно | Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся: - обнаружившему пробелы в знаниях особенностей структуры различных материалов и методов исследования их строения; - не умеющему выполнять анализ структуры различных видов материалов; - допустившему принципиальные ошибки в проведении стандартных испытаний по определению показателей физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий. |

Составитель (и):

Составитель:

И.О. Кобзова, старший преподаватель кафедры СДМ	_______________

Критерии оценки для текущего контроля

по дисциплине Материаловедение и ТКМ

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| зачтено | Обязательное присутствие обучающегося при выполнении лабораторных работ, самостоятельное выполнение выданных заданий с предоставлением соответствующего отчета по лабораторным работам . Обучающийся дает исчерпывающие и обоснованные ответы на вопросы для текущего контроля, свободно владеет основными понятиями дисциплины. |
| не зачтено | Отсутствие обучающегося при выполнении лабораторных работ. Не представлен соответствующий отчет по лабораторным работам. Обучающийся допускает существенные ошибки и неточности при ответе на вопросы для текущего контроля, не владеет системой основных понятий дисциплины. |

Составитель:

И.О. Кобзова, старший преподаватель кафедры СДМ	_______________

## ПРОТОКОЛ О ДОПОЛНЕНИЯХ И ИЗМЕНЕНИЯХ В ФОС

## Протокол о дополнениях и изменениях в ФОС

## на   20___-20___  учебный год

1. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие дополнения:

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. В фонд оценочных средств по дисциплине/практике вносятся следующие изменения:

### Протокол  заседания кафедры №____ от «___» __________ 20 ___ г.,

(разработчик)

Заведующий кафедрой  _____________________  		______________________

(подпись)  					      (Ф.И.О.)

Экспертное заключение

на ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине (практике)

______________________________________________________________

(код и наименование)

| Критерий оценки | Соответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | соответствует | не соответствует |  |
| 1.Соответствие требованиям ФГОС, ОПОП и РПД/РПП | + |  |  |
| 2.Полнота охвата разделов (тем) | + |  |  |
| 3.Наличие текущего контроля сформированности компетенций (УК, ОПК и ПК) | + |  |  |
| 4.Наличие промежуточного контроля сформированности компетенций (УК, ОПК и ПК) | + |  |  |
| 5.Наличие тестовых заданий для диагностического дисциплинарного тестирования для всех индикаторов сформированности компетенций в требуемом количестве: | - |  |  |
| - наличие тестовых заданий разного типа и уровней сложности; | + |  |  |
| - наличие обязательных элементов у каждого тестового задания: инструкции по выполнению, текста задания, вариантов ответа и ключей (эталонных ответов); | + |  |  |
| - соответствие формулировок тестовых заданий их типам; | + |  |  |
| - оптимальность объема каждого тестового задания (отсутствие громоздких формулировок или использование сложных схем, чертежей). | + |  |  |
| 6.Соблюдение принципов формирования ФОС | + |  |  |
| 7.Соответствие перечню оценочных средств | + |  |  |
| 8.Наличие и качество критериев оценки знаний | + |  |  |
| 9.Соответствие образовательным технологиям, используемым в преподавании | + |  |  |
| 10.Соблюдение правильности оформления | + |  |  |
| 11.Наличие электронного варианта ФОС | + |  |  |
| ФОС рекомендован/ не рекомендован к утверждению | + |  |  |
| ФОС рекомендован к доработке (с указанием сроков доработки) |  |  |  |
| Замечания и рекомендации эксперта по доработке |  |  |  |

Эксперт:

С.Н. Герасимов, доцент кафедры СДМ, к.тех.н.        _________

«___» _____________________ 202__ г.